ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ПЕРЕХОДА

ВТСП-КЕРАМИКИ

Соболев А.С., Пудов В.И., Рублева С.С., Вдовин А.Ю.

Екатеринбург, Россия,

Для корректного оценивания перспектив применения ВТСП-керамики необходимы достоверная оценка и систематический контроль основных ее параметров: температуры Тс и ширины Тс сверхпроводящего перехода. Для оценки Тс и Тс применяют методику, основанную на специальной обработке экспериментальных температурных зависимостей сопротивления R = f(T) или удельного сопротивления   = f(T) [1]. Однако ее применение для образцов с Тс  1К из-за использования процедуры экстраполяции приводит к погрешностям в оценке Тс более 100 %, что неприемлемо для практики.

Целью данной работы является разработка методики, обеспечивающей повышение точности и достоверности контроля параметров сверхпроводящего перехода.

В предлагаемой методике используется возможность построения из экспериментальных данных в безразмерных координатах  = f(T), первой производной, для которой ширина на полувысоте определяет значение Тс , а экстремум, соответствующий точке перегиба, как и в методике [1], соответствует значению Тс . (Перевод в безразмерные координаты осуществляется известным способом:  =  /о,          о =1 Ом; Т = Т/То, То =1К). Для получения производной используется численное дифференцирование массива данных,  удовлетворяющих  условию:    (Ti)-  (Ti)   h,      ( (Ti) –приближенные значения  (Ti)). Выбор Ti согласуется с h  введением параметра  (h) = max (Ti+1– Ti).  Для построения  приближенной производной нами применен одномерный вариант метода динамической регуляризации [2], что приводит к численному дифференцированию уравнения вида  (T) = (T), ((T) - искомая производная).

Приведен   алгоритм   реализация   метода,   основанный   на   введении   вспомогательной   системы-модели,  значения   которой   для   Т0  определяются   по   правилу:

(Т1)=  (T 0) + Uh(T1) ( h),  ( Uh(T1) - приближенное значение производной для T1). На промежутке  [Ti+1, Ti) выбираются  Ui(Т) = [ (Ti) – (Тi)] / (h), ((h) –параметр регуляризации,  согласованный с h).  Значения (Т) в точке Ti+1 равны:  (Тi+1)= (Тi) + Ui+1(h). Результатом применения алгоритма является построение кусочно-постоянного приближения Ui (Т) искомой производной (T). Для повышения точности контроля параметр  (h) выбирается ~ h1/2.  Предельное   отклонение   Ui (T)  от  (T)  оценивается  из  условия: maxi  Ui (T) – (T)    Сh1/2 (С- параметр, зависящий от максимальных по модулю значений (T),  (T) и диапазона изменения Т).

В работе приведены конкретные примеры применения разработанной методики для оценки Тс и Тс ВТСП- керамики. Показано, что оценки Тс по обеим методикам практически совпадают. Оценки же Тс для ВТСП- монокристалла по методике [1] находятся в широком интервале 0,25 – 0,8К, а по разработанной методике при h =0,01 Тс = 0,35  0,1К, то есть  погрешность не превышает 30 %.

Таким образом, разработанная нами методика повышает точность и достоверность контроля параметров сверхпроводящего перехода, особенно Тс  для находящих все большее практическое применение ВТСП- монокристаллов.

Литература

1. M.B. Map., Y. Dalichaoch,  J.M. Ferreira. et. al. Physica B,1987, vol. 148, p.155.

2. Ю.С. Осипов, Ф.П. Васильев, М.М. Потапов. Основы метода динамической регуляризации.–М.: Изд-во МГУ, 1999.–237.