ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ СПЛАВОВ  Al-Si-Fe НА ПЛАСТОМЕТРЕ  ИМАШ УрО РАН

Потапов А.И., Королева Л.Ф., Коковихин Е.А., Мазунин В.П., Трунина Т.А.

Екатеринбург, Россия

Поиск новых материалов, обладающих большим набором функциональных свойств, является одной из главных задач современного материаловедения. Известны соединения кремния с алюминием, азотом и кислородом по типу образования шпинельной структуры, обладающие повышенной прочностью. Среди возможных вариантов в этом ряду стоят соединения, принадлежащие к тройной системе, например, Si-Al-Fe.

Учитывая этот факт, получение высокопрочного материала на основе ферросплавов состава Fe-Al-Si вполне реально. В настоящей работе исследуется возможность получения высокопрочного сплава с заданным составом и его механические свойства: деформируемость и разрушение.

Эти сплавы используются также для раскисления сталей в процессе выплавки, для чего они подвергаются измельчению на мелкие фракции. В связи с этим необходима также информация о прочности сплавов в литом состоянии. Исследования проведены на литых сплавах трех составов (см. табл.),

Таблица

| Номер сплава | #### Содержание элементов, масс. % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Si | Fe |
| 1 | 28,46 | 3,16 | Остальное |
| 2 | 32,10 | 6,01 | Остальное |
| 3 | 27,50 | 5,09 | Остальное |

Эксперименты проведены на пластометре Института машиноведения УрО РАН кулачкового типа.

Результаты показали существенную разницу в поведении сплавов в зависимости от химсостава. Так, образец из сплава № 1 не разрушился даже при давлении 1520 МПа. Состав его отражается формулой , где х=0,8-1,0. Образцы двух других составов разрушались при значительно меньшем давлении.

Для снижения усилия разрушения и уменьшения прочности сплава № 1 использован эффект Ребиндера, для чего образцы обрабатывали поверхностно-активным веществом – 1 %-раствором олеиновой кислоты.

Опыты показали, что на разрушение сплава Al-Si-Fe особое воздействие оказывает поверхностно-активное вещество – олеиновая кислота, которая адсорбируется на поверхности металла. В целом эксперименты, проведенные на пластометрическом комплексе лаборатории деформирования и разрушения ИМАШ УрО РАН, показали весьма широкие возможности комплекса в части исследования деформируемости новых материалов, определения влияния специальной обработки, например, поверхностно-активными веществами, на поведение материалов при деформации. Кроме того, результаты исследований позволяют  материал  на  основе  сплава  Al-Si-Fe  с  составом , где х=0,8-1,0, отнести к категории особо прочных.

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ - Урал и РГНФ - Урал, № 07-0-960 р_урал_а