Методика Параметрической идентификации диаграммы пластичности на примере углеродистой стали Ст3сп

Смирнов С.В., Вичужанин Д.И., Нестеренко А.В.

Екатеринбург, Россия.

Важное место при пластической обработке металлов занимают проблемы пластичности и деформируемости обрабатываемого материала. В качестве критерия, позволяющего оценить деформационную способность материала, может быть использована величина поврежденности  [1], которая зависит от изменения параметров напряженно – деформированного состояния в процессе нагружения, а также от свойств деформируемого материала:

,                                                                                                        (1)

где  - степень деформации сдвига;  - пластичность металла.

Величина  характеризует пластические свойства материала и зависит от истории нагружения и вида напряженного состояния:

,                                                                                                                 (2)

где  - показатель напряженного состояния;  - показатель Лоде.

В общем случае зависимость (2) может быть аппроксимирована формулой [1]:

,                                                                                (3)

где  - неизвестные коэффициенты. Определить коэффициенты можно путем параметрической идентификации зависимости (3). В качестве исследуемого материала была выбрана углеродистая сталь Ст3сп.

Идентификация модели произведена по результатам экспериментов на растяжение цилиндрических и плоских образцов в испытательной камере с жидкостью, находящей под регулируемым давлением, а также экспериментов на кручение при атмосферном давлении.

В результате идентификации зависимости (3) при () и () была получена формула:

(4)

Формула (4) позволяет оценить пластические свойства материала в конкретном процессе деформирования, а также построить его диаграмму пластичности.

Работа выполнялась в соответствии с программой президиума РАН №11 «Фундаментальные проблемы механики взаимодействий в технических и природных системах.

Литература

1. А.А. Богатов, О.И. Мижирицкий, С.В. Смирнов Ресурс пластичности металлов при обработке давлением. М.: Металлургия, 1984, 144 с.