Методика Параметрической идентификации диаграммы пластичности на примере углеродистой стали Ст3сп

Смирнов С.В., Вичужанин Д.И., Нестеренко А.В.

Екатеринбург, Россия.

Важное место при пластической обработке металлов занимают проблемы пластичности и деформируемости обрабатываемого материала. В качестве критерия, позволяющего оценить деформационную способность материала, может быть использована величина поврежденности ω [1], которая зависит от изменения параметров напряженно – деформированного состояния в процессе нагружения, а также от свойств деформируемого материала:

ω=fΛ, ΛP, K, μσ,                                                                                                        (1)

где Λ - степень деформации сдвига; ΛP - пластичность металла.

Величина ΛP характеризует пластические свойства материала и зависит от истории нагружения и вида напряженного состояния:

ΛР=fK, μσ,                                                                                                                 (2)

где К - показатель напряженного состояния; μσ - показатель Лоде.

В общем случае зависимость (2) может быть аппроксимирована формулой [1]:

ΛР=a0К+a1К⋅μσ+a2К⋅μσ2,                                                                                (3)

где a0, a1, a2 - неизвестные коэффициенты. Определить коэффициенты можно путем параметрической идентификации зависимости (3). В качестве исследуемого материала была выбрана углеродистая сталь Ст3сп.

Идентификация модели произведена по результатам экспериментов на растяжение цилиндрических и плоских образцов в испытательной камере с жидкостью, находящей под регулируемым давлением, а также экспериментов на кручение при атмосферном давлении.

В результате идентификации зависимости (3) при (−2,5<К<1) и (−1<μσ<0,51) была получена формула:

ΛP=1,98⋅exp−0,8⋅К+2,7⋅exp−1,2⋅К−2,5⋅exp−0,7⋅К⋅μσ+

+2,5⋅exp−0,7⋅К−1,98⋅exp−0,8⋅К+2,7⋅exp−1,2⋅К⋅μσ2                                   (4)

Формула (4) позволяет оценить пластические свойства материала в конкретном процессе деформирования, а также построить его диаграмму пластичности.

Работа выполнялась в соответствии с программой президиума РАН №11 «Фундаментальные проблемы механики взаимодействий в технических и природных системах.

Литература

1. А.А. Богатов, О.И. Мижирицкий, С.В. Смирнов Ресурс пластичности металлов при обработке давлением. М.: Металлургия, 1984, 144 с.