Неразрушающий контроль структуры кремнеземистой керамики

Каныгина О.Н.1, Четверикова А.Г.1, Котляр Т.А.2

1Оренбург, Россия; 2Екатеринбург, Россия

Авторами разработан состав армированной кремнеземистой керамики с повышенной прочностью. Установлено, что добавка к обычной каолино-гидрослюдистой глине техногенного сырья в виде кремниевого порошка, образующегося при производстве полупроводникового кремния, повышает прочность керамики в 3-4 раза.

Гранулометрический анализ порошка проводили на виброситах ASM-200 фирмы SIEBTECHNIK, а также с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ TESLA BS-300). Спекание проводили в высокотемпературной печи типа Nabertherm с автоматическим управлением процесса нагрева Прочность на сжатие определяли с помощью прибора для механических испытаний горных пород в лабораторных и полевых условиях по методике [1].

Структурные изменения, происходящие в керамической массе при высокотемпературных выдержках, оценивали с помощью двух неразрушающих методов: рентгенофазового анализа и оценки цветовых коэффициентов [2]. Рентгенофазовый анализ может оказаться малоинформативным из-за высокого содержания аморфной стеклофазы; в этих случаях уменьшаются и коэффициенты отражения. Неразрушающий способ контроля структуры кремнеземистой керамики по коэффициентам отражения не требует специального оборудования, специальной подготовки поверхности образцов; позволяет получать большую статистическую выборку результатов; оценивать качество и однородность структуры, дает возможность управлять качеством керамики в режиме реального времени, что способствует трудо-и энергосбережению [3].

# Определив коэффициенты отражения, по цветовым параметрам вычисляли полное цветовое различие. Оно достоверно отражает интенсивность и полноту протекания теплофизических процессов при высоких температурах. Совокупность приведенных цветовых параметров отражает процесс формирования структуры, имеющей оптимальные количества объемной пористости, аморфной фазы и набора кристаллических фаз.

Вариация температуры спекания влияет на кинетику и степень различных фазовых превращений (образование стеклофазы, полиморфные превращения в оксидах кремния), смену доминирующих процессов – аморфизации или образование высокосимметричных кристаллических  фаз  диоксида  кремния. При 1100 оС происходит  наиболее  активное взаимодействие мелкодисперсных частиц кремния с кислородом с образованием дополнительного микрокристаллического кристобалита, снижающего объемную пористость и эффективные размеры пор. Частицы оставшегося кремния покрываются тонкими оксидными пленками и способствуют формированию более прочного твердофазного каркаса. Максимальное значение отношения кристобалит/тридимит, в несколько раз выше остальных, отмечено для этой партии керамики.

Комплексный и наглядный результат дает построение области значений прочности на сжатие для всех структур по цветовому параметру b*. Прослеживается четкая зависимость: увеличение значений b* до 30 о.е. и выше приводит к существенному повышению прочности. Следовательно, возможно подобрать заданную структуру и механические характеристики по экспрессному независимому неразрушающему способу.

Литература

1. Инструкция по эксплуатации прибора – пробника БУ-39. Л.: ВНИМИ, 1974.

2. О.Н. Каныгина, А.Г. Четверикова Способ неразрушающего контроля структуры керамики. Патент ЕАПВ, № 007190.- 2006.(Заявка №200500245, 21.02.2005).

3. О.Н. Каныгина, А.Е. Сорокин. Использование коэффициентов отражения для анализа структуры кремнеземистой керамики. //Вестник КРСУ, Бишкек.- 2002 т.2, №4, с.58-68.