Оптико-телевизионный метод количественной диагностики Напряженно-деформированного состояния и его возможности для анализа стадии предразрушения

Панин В.Е., Деревягина Л.С., Гордиенко А.И.

Томск, Россия

Процесс вязкого разрушения изучают по фрактографическим картинам изломов, а также анализируя зоны локализованной пластической деформации, формирование которых предшествует разрушению. Важность обобщения закономерностей накопления дефектов в упомянутых зонах побуждает исследователей к поиску разнообразных методов изучения этой стадии пластического течения и разрушения.

Для количественной диагностики деформированного состояния в настоящей работе использовали оптико-телевизионный комплекс TOMSC [1], который в процессе растяжения образца строит поля векторов смещений c разрешающей способностью 105 векторов /мм2. По полям компонент векторов смещений рассчитываются все характеристики деформации. Совместный анализ картин их распределения с картинами поверхностей разрушения позволил выяснить:

– где и в какой связи с экстремальными величинами характеристик деформации происходит зарождение трещин;

– стадийность роста магистральной трещины, факторы, влияющие на нее;

– микроструктурные механизмы разрушения, характерные для каждой стадии.

В такой постановке в работе исследовали эволюцию пластического течения и разрушения в шейке плоских образцов, в образцах с надрезами оценивали влияние жесткости напряженного состояния на кинетику деформированного состояния и процесс разрушения, количественно аттестовали закономерности пластического течения и оценивали их влияние на процесс разрушения в зонах взаимодействующих концентраторов напряжений.

В результате проведенных исследований было установлено что:

– формирование симметричной шейки (сталь ВКС-12) проходит в одну стадию, а наклонной  (СМК материалы) – в  две: на  первой  формируется  симметричная  шейка, а на второй, из-за разупрочнения материала и ускоренного развития одной макрополосы, – наклонная шейка.

– максимальная величина интенсивности деформации, область ее наибольших градиентов наблюдаются в центральном объеме шейки, где полосы локализованной деформации накладываются друг на друга. В этой же области начинается разрушение образца.

Влияние жесткости напряженного состояния анализировали на образцах с надрезами Менаже. Жесткость напряженного состояния в вершинах надрезов варьировали, меняя геометрию надрезов.

– обнаружено, что конфигурация зон локализованной деформации зависит от прочностных свойств материала, показателя исходной жесткости напряженного состояния, толщины образца и скорости деформации, а их размер увеличивается с ростом степени деформации.

– область зоны пластического течения характеризуется крайне неравномерным «пиковым» характером распределения деформаций. В окрестности максимального формоизменения наблюдаются большие градиенты деформации, а в зоне лепестков градиенты значительно снижены.

На основании полученных результатов делается вывод о том, что закономерности деформации и разрушения являются единым взаимообусловленным процессом деструкции материала под действием внешне приложенной силы.

Литература

1. V.I. Syryamkin, S.V. Panin.  Television-optical technique for materials investigation and diagnostics of state of loaded materials and structure parts.  Вычислительные технологии. 2003, Т8, 10-25.