Особенности применения различных методик измерения твердости на наномасштабе

Усеинов А.С., Гоголинский К.В., Усеинов С.С.

Троицк, Россия

Измерение твердости представляет сегодня универсальный способ определения механических свойств материалов и тонкий метод исследования этих свойств. Однако, значение твердости зависит от многих факторов измерительного процесса таких как, метод измерения, конфигурация оборудования, тип индентора, условия измерения, диапазоны прикладываемых нагрузок и т.д. [1].

На сегодняшний день существует два наиболее распространенных контактных метода измерения твердости на наномасштабе: инструментальное наноиндентирование и склерометрия. Метод наноиндентирования, предложенный Оливером и Фарром [2], занимает первое место благодаря своей простоте и скорости получения результатов. Данный метод работает в соответствии с международным стандартом ISO-14577.

Метод склерометрии применяется реже. Однако, данный метод имеет ряд отличительных преимуществ, особенно на наномасштабе: меньше влияние шероховатости и поверхностных дефектов, меньше проявляется эффект упругого восстановления ширины царапины по сравнению с периметром отпечатка при индентировании, возможность усреднения данных в рамках обработки одной царапины, возможность выбирать угол атаки индентора при царапании (царапание ребром или гранью), легче анализ навалов по краям царапины, возможность изучения анизотропии механических свойств [3].

И первый и второй методы требуют сканирования рельефа поверхности образца, как перед проведением измерений для оценки шероховатости поверхности и точного расположения индентов или царапин, так и после измерений. В результате появились приборы, совмещающие функции и возможности сканирующего зондового микроскопа и нанотвердомера. Одним из таких приборов является сканирующий нанотвердомер модели НаноСкан, разработанный в ТИСНУМ.

Для исследования особенностей применения методик наноиндентирования и склерометрии были измерены материалы с разной структурой (плавленый кварц, сталь, сапфир) при различных глубинах внедрения индентора.

Были рассмотрены некоторые критические аспекты применения методов наноиндентирования и склерометрии. Рассмотрено влияние на результаты измерений таких параметров как максимальная нормальная нагрузка, скорость нагружения, время релаксации и др. Для некоторых материалов был сделан вывод об оптимальных условиях царапания, при которых материал деформируется без образования трещин. Также рассмотрено влияние на величину твердости режима нанесения царапин ребром и гранью индентора [4].

Также было выявлено, что метод склерометрии является информативным методом оценки твердости не только твердых материалов, но и тонких пленок, покрытий и сверхтвердых материалов.

Литература

1. Ю.И. Головин, В.И. Иволгин, В.В. Коренков и др. Определение комплекса механических свойств материалов в нанообъемах методами наноиндентирования. Конденсированные среды и межфазные границы. Том 3, №2, с.122-135.

2. Oliver W., Pharr G.// J. Mater. Res., Vol. 19, No. 1, Jan 2004. P.3

3. К.В.Гоголинский, Н.А.Львова, А.С.Усеинов / Заводская лаборатория. 2007. Т.73. №6. С. 28–36.

4. Useinov A., Gogolinskiy K., Reshetov V. Mutual consistency of hardness testing at micrometer and nanometer scales. // Int. J. Mater. Res. 2009, в печати.