Изменение структуры и свойств аустенитной Cr-Mn-Ni-N-стали при растяжении

Горкунов Э.С, Митропольская С.Ю., Березовская В.В., Вичужанин Д.И., Туева Е.А.

Екатеринбург, Россия

Оптимизация химического состава и режимов термической обработки Cr-Mn-Ni-N -аустенитных сталей имеет целью получить высокие механические свойства и коррозионную стойкость при сохранении стабильности магнитных свойств изделия. В работе исследованы структура, магнитные характеристики и коррозионная стойкость высокоазотистой стали 0Х20АГ12Н8М после закалки от 1100 С и последующего старения при 500 С (2 ч.). Цилиндрические образцы подвергали растяжению при комнатной температуре на универсальной испытательной машине с максимальным усилием растяжения/сжатия 50 кН при   скорости   перемещения  активного  захвата 2 мм/мин. По достижению определенной степени деформации процесс нагружения приостанавливали без разгрузки образца и измеряли петли магнитного гистерезиса in-situ в замкнутой магнитной цепи по схеме пермеаметра, причем магнитное поле прикладывали вдоль оси растяжения. Перед началом каждого измерения магнитных свойств и по его окончании образец размагничивали.

Таблица 1. Механические и магнитные свойства стали 0Х20АГ12Н8М

| Режим термической обработки | 0,2, МПа | В, МПа | δ, % | , % | 0,2/В | Нс, кА/м | Imax, Тл | Br, Тл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закалка | 485 | 820 | 49 | 68 | 0,59 | 1,19/ 1,18* | 0,026/0,033 | 0,0019/ 0,0056 |
| Закалка + старение | 540 | 910 | 34 | 67 | 0,59 | 1,49/ 1,37 | 0,030/0,032 | 0,0020/ 0,0059 |

* - В числителе указаны значения магнитных характеристик после термической обработки, а в знаменателе – после деформации до максимального равномерного удлинения

В закаленном состоянии сталь имеет аустенитную структуру с выделениями на стыках зерен δ-феррита в количестве, не превышающем 5 %, что обусловило намагниченность порядка 0,026 Тл (табл. 1). Старение не вносит видимых изменений в структуру стали, но приводит к повышению прочностных свойств и некоторому снижению пластичности. При этом существенно меняется характер деформационного поведения коэрцитивной силы Нс, остаточной индукции Br и максимальной намагниченности Imax, достигаемой в полях до 80 кА/м (рис. 1), при одноосном растяжении. Наблюдаемые изменения магнитных характеристик обсуждены с учетом особенностей эволюции структуры стали при пластическом деформировании и их влияния на скорость коррозии и чувствительность к коррозионному растрескиванию под напряжением.