Оценка вихретоковым методом износостойкости закаленных высокохромистых сталей с повышенным содержанием

азота и углерода

Макаров А.В., Горкунов Э.С., Осинцева А.Л.

Изучена возможность вихретокового контроля структурного состояния, твердости и абразивной износостойкости сталей с 18 мас.% Cr и приблизительно одинаковым (около 1 мас.%) содержанием азота (сталь 05Х18А1,0) или углерода (сталь 95Х18). Стали закаливали в масле от Тзак=950-1200 С (сталь 95Х18 также охлаждали в жидком азоте). Образцы испытывали при скольжении по закрепленному абразиву различной твердости (кремню, электрокорунду и карбиду кремния). Электромагнитные параметры измеряли на лабораторном вихретоковом приборе на частотах 2,4, 36 и 72 кГц. При изменении температуры закалки в интервале 950-1200 С установлено немонотонное (с максимумом) изменение твердости и абразивной износостойкости высокохромистых сталей, содержащих около 1 мас.% азота (экспериментальная литая сталь 05Х18А1,0) и углерода (промышленная сталь 95Х18). Максимум твердости достигается при температурах закалки 1050 С у стали 05Х18А1,0 (56 HRCэ) и 1075 С у стали 95Х18 (61 HRCэ) при наличии в структуре 10-20 об.% остаточного аустенита. Наибольшие уровни абразивной износостойкости сталей наблюдаются после закалки от 1125-1150 ºС, когда количество метастабильного остаточного аустенита в сталях составляет 50-100 об.%. Установленные закономерности изменений вихретоковых характеристик с ростом температуры закалки (рис.) хорошо коррелируют с изменением содержания в сталях остаточного аустенита, что указывает на возможность вихретокового контроля фазового состава и твердости высокохромистых азот- и углеродсодержащих сталей, подвергнутых закалке, а также дополнительной обработке холодом.

Рис. Влияние температуры закалки на показания вихретокового прибора α при измеренииях   высокохромистых   сталей   на   частотах   2,4 кГц  (1),  36  кГц  (2)  и  72  кГц  (3): а - 05Х18А1,0 (закалка), б –95Х18 (закалка); в - 95Х18 (закалка, охлаждение до -196 ºС).

Вихретоковый метод может быть успешно использован для оценки изменений абразивной износостойкости рассматриваемых сталей в диапазона температур закалки Тзак=950-1125 С, для которого установлены однозначные корреляционные зависимости между износостойкостью и параметром вихретокового контроля сталей 05Х18А1,0 и 95Х18 в закаленном состоянии и стали 95Х18 после дополнительной обработки холодом. Вихретоковый метод может быть также использован для контроля износостойкости высокоазотистой стали после закалки от повышенных температур (1150-1200 ºС), обусловливающих формирование полностью аустенитной металлической матрицы с различной устойчивостью к деформационному -превращению при изнашивании, с разным количеством нерастворившихся нитридных фаз и, соответственно, с различным уровнем износостойкости.

Авторы благодарят С.В. Сытника за проведение вихретоковых измерений. Работа выполнена в рамках совместного проекта ИМАШ УрО РАН с ИФПМ СО РАН.