ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОИСТОГО КОМПОЗИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КИНЕТИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ

Голубкова И.А., Коновалов Д.А., Перунов Е.Н., Смирнов С.В.

Екатеринбург, Россия

Существуют стандартные методы по определению механических свойств (кривой упрочнения) металлических материалов: растяжение, сжатие, кручение. Они дают достоверную оценку свойств. Но в ряде случаев изготовить образцы необходимых формы и размеров не представляется возможным. Тогда необходимо использовать безобразцовые методы испытаний. К одному из таких методов относится метод кинетического вдавливания [1, 2]. В Институте машиноведения УрО РАН была разработана новая методика определения кривой упрочнения, которая аппроксимируется трехпараметрической степенной функцией, и начального предела текучести по результатам испытаний на вдавливание трех конических инденторов с различными углами конусности [3]. Она прошла верификацию в лабораторных условиях. Создан экспериментальный образец прецизионного мобильного измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) неразрушающего контроля, который позволяет реализовать метод прямого нагружения и построения кинетической диаграммы вдавливания «нагрузка на индентор – глубина вдавливания».

На данный момент в Институте машиноведения ведутся работы по исследованию процесса прокатки слоистых композитов, полученных сваркой взрывом. В результате получается композиты с комплексом физико – механических свойств, которыми не может обладать каждый материал в отдельности. Исследуются композиты «12Х18Н10Т-Ст0-12Х18Н10Т», «Cu-Ст0-Cu». Диаграммы упрочнения при растяжении для каждого материала в исходном состоянии в отдельности были определены при растяжении на испытательной машине INSTRON 8801 по стандартной методике для испытаний плоских образцов. Однако, определить таким же образом механические свойства для каждого материала после прокатки невозможно, так как листы композита остаются плотно соединенными. В связи с этим, была использована разработанная методика с применением кинетического индентирования. В результате, получены кривые деформационного упрочнения слоев композита после прокатки, которые сопоставлены с диаграммами упрочнения металлов в исходном состоянии и после прокатки отдельных листов материалов с таким же обжатием. Исследования выполнены в рамках Программы фундаментальных исследований РАН № 11 и при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 09-08-01091.

Литература

1. С.И. Булычев, В.П. Алехин. Метод кинетической твердости и микротвердости в испытаниях вдавливанием индентором. Заводская лаборатория. 1987, № 11, с. 76 – 79.

2. С.И. Булычев. О корреляции диаграмм вдавливания и растяжения. Заводская лаборатория. 2001, т. 67, № 11, с. 33 – 41.

3. Д.А. Коновалов, С.В. Смирнов, А.В. Коновалов. Определение кривых деформационного упрочнения металлов по результатам вдавливания конических инденторов. Дефектоскопия. 2008, №12, с. 55 – 63.