УЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВНЕДРЕНИЯ

КОНИЧЕСКОГО ИНДЕНТОРА В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Смирнов С.В., Экземплярова Е.О.

Екатеринбург, Россия

В настоящее время широкое применение нашло использование метода конечных элементов для восстановления диаграммы - по данным индентирования (диаграмма вдавливание P-h). При индентировании применяют разнообразные типы инденторов (шар, пирамиды, конусы) с разными углами заточек этих инденторов. При этом возникает вопрос, следует ли учитывать влияние таких факторов, как радиус скругления вершины индентора, коэффициент трения, размер конечного элемента, на диаграмму вдавливания и напряженно-деформированное состояние, определяемые при моделировании индентирования с применением метода конечных элементов.

В связи с этим в работе проведено моделирование внедрения индентора в упругопластический материал с применением программного комплекса ANSYS. Алмазный индентор рассматривали, как линейно упругий изотропный материал с модулем Юнга Е=1140 ГПа и коэффициентом Пуассона (=0,07) [1]. Материал, в который осуществляется внедрение индентора – упругопластический. Чисто упругая деформация имеет место только в начале процесса индентирования и подчиняется закону Гука. В пластическом состоянии подчиняется условию текучести Мизеса и степенной функции от двух параметров а и b в форме законе Холомона:  = ab. Геометрические размеры моделируемого образца выбирались такими, чтобы пластическая деформация не достигала боковых границ. На поверхности контакта принимали закон трения Амонтона-Кулона. Значение коэффициента трения изменяли от 0 до 0,2 для оценки влияния на диаграмму вдавливания. Полученные результаты показали, что изменение коэффициента трения не оказывает значимого влияния на диаграмму вдавливания. Поставленную задачу решали с применением процедуры Ньютона-Рафсона и фронтального прямого решателя. Разбиение конечно-элементной сетки было равномерное с областью сгущения под индентором. Для обеспечения оптимального соотношения между точностью расчета и быстродействием машины были проведены расчеты с разным сгущением элементов под индентором. Проанализировав результаты проведенных расчетов, был выбран оптимальный размер конечного элемента исходя из времени расчета и полученных результатов.

Проверка адекватности моделирования проведена путем сопоставления с экспериментальными  данными  по  внедрению  конического  индентора  в  образцы  из стали с 0,1 % С. Рассмотрено   влияние   радиуса   скругления   индентора   на   напряженно-деформированное состояние и диаграмму вдавливания. Установлено, что влияние радиуса скругления у вершины индентора на диаграммы вдавливания можно не учитывать при глубине вдавливания индентора более 250 нм. На обобщенные характеристики напряженно-деформированного состояния (показатель напряженного состояния, величина эквивалентной деформации) влияние радиуса скругления сказывается только в малой локальной области у вершины индентора, а на их распределение и усредненные значения в объеме отпечатка - практически не влияет.

Исследования выполнены в рамках интеграционного проекта с ИТПМ СО РАН.

Литература

1. W.C. Oliver, G.M. Pharr An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load-displacement sensing indentation experiments. Mater.Res. 1992. Vol. 7. № 6. P. 1564-1583.