ОСТАТОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В МНОГОСЛОЙНЫХ АЗОТИСТЫХ

ПОКРЫТИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКОЙ

Иванова Е.А., Наркевич Н.А., Миронов Ю.П.

Томск, Россия

Важнейшим фактором, определяющим возможность использования покрытий определенных составов и выбор технологии их нанесения, является величина остаточных напряжений. Макронапряжения (напряжения I рода) могут приводить к существенному формоизменению наплавляемого изделия и разрушению покрытия. Основной причиной возникновения остаточных напряжений являются различия в объемных изменениях подложки и покрытия, обусловленные неравномерным распределением температуры в системе покрытие-подложка, различием коэффициентов термического расширения и параметров кристаллических решеток покрытия и подложки, а также фазовыми и структурными превращениями, наличием в покрытии включений [1]. Использование для нанесения покрытий источников нагрева с высокой концентрацией энергии, таких как электронный пучок, позволяет формировать на поверхности изделия жидкометаллическую ванну малых размеров, что, в свою очередь, приводит к меньшей усадке покрытия и снижению остаточных напряжений, формирующихся в нем. Выявление основных закономерностей формирования остаточных напряжений в зависимости от структурно-фазового состояния покрытия, полученного электронно-лучевой наплавкой, представляет значительный научно-практический интерес. В работе методом рентгеноструктурного анализа [2] исследованы остаточные упругие деформации кристаллических решеток в покрытиях, легированных азотом, с аустенитной и аустенитно-мартенситной структурой, предназначенных для работы в коррозионной абразивсодержащей среде. Покрытия наплавлялись на пластины из стали 65Г методом электронно-лучевой наплавки с использованием наплавочных порошковых материалов состава 07Х17АГ18, 60Х24АГ16 в чистом виде и с наполнителем в виде азотированного феррованадия, варьируя его массовую долю от 5 до 30 %. Для изменения фазового состава матрицы в азотистые порошки добавляли порошок железа.

Проведенные исследования позволили установить изменения структуры и фазового состава покрытий, обусловленные термоциклированием, сопровождающим процесс многопроходной электронно-лучевой наплавки, а также характер распределения упругих макроискажений в покрытиях, зонах сплавления и подложке. В частности показано, что в поверхностных слоях наплавленных покрытий всех исследованных составов формируются напряжения сжатия в направлении перпендикулярном поверхности подложки. Упругое сжатие кристаллических решеток усиливается с увеличением толщины покрытий. Экстраполируя зависимость =f(sin2) до значений =00 и =900, определен вклад каждой из компонент напряжений, характеризующих плосконапряженное состояние. В зоне сплавления в азотистом покрытии изменяется знак остаточных деформаций и в направлении, перпендикулярном поверхности подложки действуют напряжения растяжения, в то время как ОЦК решетка подложки из стали 65Г оказалась деформирована сжатием. Во всех покрытиях, имеющих двухфазную аустенитно-мартенситную структуру матрицы, наблюдается градиент упругих деформаций сосуществующих фаз. Кроме того, в работе исследовано влияние нерастворяющихся при наплавке покрытия частиц карбонитридов ванадия на величину остаточных деформаций.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 09 08 00059-а).

Литература

1. Барвинок В.А. Управление напряженным состоянием и свойства плазменных покрытий. М.:Машиностроение, 1990, 384 с.

2. Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и электроннооптический анализ. М.: МИСиС, 1994, 328с