ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ

МАТЕРИАЛА НА НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ

В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ

Попов Н.Н.

Самара, Россия

Расчет элементов конструкций на ползучесть с учетом стохастических неоднородностей материала состоит из двух этапов. На первом этапе исследуется напряженно-деформированное состояние элемента конструкции путем решения стохастической краевой задачи теории ползучести. На втором этапе на основе некоторого критерия определяются показатели надежности.

В данной работе рассматривается надежность толстостенной трубы, находящейся под действием внутреннего давления, на основе решения стохастической краевой задачи, приведенной в [1]. Стохастические свойства материала трубы были описаны при помощи случайной функции , которая была принята в виде

,

где  − случайная однородная функция, описывающая флуктуации реологических свойств материала, статистические характеристики которой известны: ; а число   играет роль коэффициента вариации этих свойств,  – постоянная материала, символ математического ожидания.

Произведена вероятностная оценка надежности толстостенной трубы по деформационному критерию отказа, заключающаяся в том, что если во всех точках элемента конструкции для случайного радиального перемещения  выполнено соотношение , то условие работоспособности выполнено. При выполнении условия  хотя бы в одной точке происходит локальное разрушение, что приводит  к отказу всего элемента конструкции. Здесь – предельно допустимое (детерминированное) значение перемещения. Разработана методика оценки надежности толстостенной трубы по критерию длительной прочности. Для описания процесса разрушения был введен параметр поврежденности материала  и была принята степенная зависимость скорости изменения  от эквивалентного напряжения  [2]

,

где – наибольшее нормальное напряжение, s – интенсивность напряжений, и  − постоянные материала. Решая данное дифференциальное уравнение при и считая, что в момент разрушения , было найдено случайного время  до разрушения. Оценка долговечности производилась по плотности распределения случайной величины .

Выполнен ряд модельных расчетов оценки надежности толстостенной трубы по указанным критериям в зависимости от степени неоднородности материала и степени нелинейности закона ползучести.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 07-01-00478-а) и Федерального агентства по образованию (проект РНП. 2.1.1/3397)

Литература

1. А.А.Должковой, Н.Н.Попов, В.П.Радченко. Решение стохастической краевой задачи установившейся ползучести для толстостенной трубы методом малого параметра. ПМТФ. 2006, Т.47, №1, С.161-171.

2. Ю.Н.Работнов  Ползучесть элементов конструкций. М.: Наука,1966,  752 с.