ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ УПРОЧНЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Кирпичёв В.А., Каранаева О.В., Семёнова О.Ю.

Самара, Россия

Рассматривалось влияние остаточных напряжений на предел выносливости при изгибе и растяжении – сжатии, упрочнённых поверхностным пластическим деформированием цилиндрических образцов с такими концентраторами напряжений как надрез (стали 30ХГСА и 40Х), галтель (стали 45, 30ХГСА, 12Х18Н10Т и сплав Д16Т), напрессованная втулка (сталь 40Х) и резьба (сталь 30ХГСА). При этом концентраторы наносились на гладкие образцы как до упрочнения (галтель), так и после упрочнения (надрез и резьба) образца.

Оценка  влияния  сжимающих  остаточных  напряжений  на  приращение предела выносливости  Δσ-1  производилась  по  критерию  среднеинтегральных  остаточных напряжений σост [1]

Δσ−1=ψσ⋅σост, 	(1)

где ψσ – коэффициент  влияния  остаточных  напряжений  на  предел  выносливости по разрушению;

σост=2π0π2σz(v)dv; σz(v) – осевые остаточные напряжения в наименьшем сечении образца (детали) с концентратором.

На основании проведённых исследований и известных литературных данных установлено, что при изгибе и растяжении – сжатии в случае симметричного цикла нагружения для образцов (деталей) с концентраторами, теоретический коэффициент концентрации  которых  составляет ασ = 2,4 - 3,8,  коэффициент ψσ в формуле (1) можно  в  среднем принять равным 0,36. Этот вывод справедлив для образцов из различных материалов и с различными концентраторами напряжений (надрез, галтель, свободная резьба). Если же через концентратор передаётся усилие, что повышает концентрацию напряжений, то коэффициент ψσ будет меньше. Так, для вала с напрессованной втулкой (ασ = 4,5) коэффициент ψσ= 0,25, для резьбовой детали с гайкой (ασ = 6,2) ψσ= 0,11.

Линейная аппроксимация методом наименьших квадратов значений коэффициента ψσ от величины теоретического коэффициента концентрации напряжений ασ даёт для описанных в настоящем исследовании опытов следующую зависимость:

ψσ=0,612−0,081⋅ασ, 	(2)

Таким образом, для прогнозирования приращения предела выносливости при изгибе и растяжении – сжатии в случае симметричного цикла упрочнённых деталей с различной степенью концентрации напряжений представляется возможным использовать формулу (1), коэффициент ψσ в которой определяется по зависимости (2) по известному теоретическому коэффициенту концентрации напряжений ασ.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00478-а)

Литература

1. В. Ф. Павлов. О связи остаточных напряжений и предела выносливости при изгибе в условиях концентрации напряжений. Известия вузов. Машиностроение. – 1986. - №8. – с.29 – 32