МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ В

ДЕТАЛЯХ С ГЛУБОКИМИ КОНЦЕНТРАТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЙ

ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ДЕФОРМАЦИЯМ

Вакулюк В.С., Сазанов В.П., Филиппов А.А.

Самара, Россия

Методом конечных элементов по изотропным первоначальным деформациям исследовалось влияние различных схем поверхностного упрочнения на распределение осевых остаточных напряжений в детали, имеющей глубокие двусторонние симметричные концентраторы с горизонтальной площадкой. На рис. 1. изображена четвёртая часть детали, разбиваемая на конечные элементы.

В исследовании было принято: d=5 мм, D=6,7 мм, c=30 мм, b=3 мм; R=0,5 мм, β=30°, модуль упругости E=2∙105 МПа, коэффициент Пуассона μ=0,3, однородная первоначальная деформация ε0=1,56∙10-3. Рассматривались различные варианты упрочнения поверхностного слоя детали, показанные на рис.2., где зона с первоначальными деформациями затемнена. Толщина деформируемого слоя принималась постоянной и равной δ=0,667 мм.

| Рис. 1 | Рис. 2 |
| --- | --- |

Результаты расчётов осевых остаточных напряжений σZ по среднему сечению детали (при z = 0) представлены на рис.3., где обозначение схем упрочнения соответствует вариантам рис.2. Из приведенных на рис. 3 эпюр остаточных напряжений следует, что деформация впадины концентратора является определяющим фактором в образовании наибольших сжимающих остаточных напряжений в концентраторе, деформирование периферийной зоны детали не вносит существенных изменений в распределение остаточных напряжений, а упрочнение гладкой части детали и боковой поверхности без упрочнения впадины (вариант г) не приводит к образованию существенных остаточных напряжений.																Рис. 3

Таким образом, при упрочнении деталей, имеющих концентраторы напряжений с горизонтальной площадкой, необходимо, наряду со впадиной, упрочнять боковую поверхность концентратора. При этом обработку гладкой части детали можно не производить. При такой схеме упрочнения распределение сжимающих остаточных напряжений в области концентратора будет наиболее благоприятным и должно привести к наибольшему повышению сопротивления усталости за счёт остаточных напряжений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №07-01-00478-а)