О ВОЗМОЖНОСТИ применения магнитного метода для оценки

напряженного состояния трубопроводов

Садртдинов Р.А.1, Гейцан В.Б.1, Сурков Ю.П.2, Рыбалко В.Г.2, Новгородов Д.В.2,

Сурков А.Ю.2

1Югорск, Россия; 2Екатеринбург, Россия

Напряженное состояние трубопровода, находящегося в обвязке компрессорного цеха, определяется суммарным влиянием внешних приложенных напряжений, напряжений от внутреннего давления и уровнем остаточных напряжений технологического и эксплуатационного характера. При этом величины перечисленных составляющих напряженного состояния могут быть достаточно высоки и сопоставимы между собой. Поэтому для эксплуатации необходима оценка фактически действующих напряжений и разработка методов их снижения.

В работе для обследования напряженного состояния трубопроводов использован магнитный метод оценки уровня напряжений, основанный на магнитоупругом эффекте. Измерения на отдельной трубе до эксплуатации уже дают достаточно сложную картину распределения остаточных напряжений в стенке трубы. В условиях эксплуатации при нагружении трубы картины распределения напряжений усложняются. Используя калибровку прибора по соответствию величины сигнала уровню напряжений на образце можно сделать сравнительную оценку и с определенной погрешностью определить  величине нагрузки на стенку трубы. Выявление участков с повышенным уровнем напряжений на трубопроводах компрессорного цеха ставит вопросы о возможности дальнейшей эксплуатации конструкции. Тем более, что сочетание дефектов сварных стыков (при их наличии) и высоких напряжений может иметь негативные последствия, то есть привести к разрушению. Выполнение ремонта (регулировки) требует знания допустимых границ перемещений опорных элементов, а это, даже при наличии достоверных оценок по величине фактически действующих напряжений, трудно получить расчетным путем, поскольку возможна неопределенность в оценке жесткости мест закрепления трубопроводов.

В работе опробован способ контроля за напряженным состоянием трубопроводов регулировкой опорных элементов до достижения осевой симметрии магнитного рельефа, или однородной картины напряженного состояния  в сечении трубы. Для проверки эффективности метода на компрессорной станции были выбраны фильтр-сепараторы, у которых визуально наблюдались повреждения конструкции в виде обрыва крепежных элементов вследствие выпучивания опор. Регулировка выполнялась с одновременным контролем напряженного состояния, при этом по показаниям датчиков добивались снижения напряжений до оптимального уровня. В результате последовательного подрезания опор и опускания фильтр-сепараторов был достигнут положительный эффект - произошло снижение напряжений в 1,5-2 раза и эпюра напряжений стала более однородной.

Литература

1. Кношински, М. Томза, В. Шютц. Измерение остаточных напряжений в трубах и определение деформации при проведении испытаний плетей труб внутренним давлением. Опыт эксплуатации и технической диагностики магистральных газопроводов с дефектами КРН. Часть 2, М., ИРЦ Газпром, 2002, с.61-85.

2. Мехонцев Ю.А - авторское свидетельство №111331

3. Бикташев Т.Х. Разработка и исследование электромагнитного метода измерения напряжений в стальных конструкциях. Диссертация канд. технич. наук, Архив ИФМ УрО РАН, 1973г, 112стр.

4. Ю.П. Сурков, В.А. Горчаков, Р.А. Садртдинов, В.Г. Рыбалко, Д.В. Новгородов, А.Ю. Сурков. Анализ состояния труб газопроводов с использованием магнитных методов контроля. Дефектоскопия 2005, №9, стр.74-86.