0

10

20

30

0

200

400

600

ТОТП, 0С

0

10

20

30

40

О ПРИЧИНАХ СМЕЩЕНИЯ МАКСИМУМА

ТИЗМ = 250 0С

НС, hC, А/см

1

1

2

2

4

3

3

а)

б)

Hc, hC, А/см

ТИЗМ = 25 0С

ЗАВИСИМОСТЕЙ НС(ТОТП) ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ,

ИЗМЕРЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Ульянов А.И., Чулкина А.А.

Ижевск, Россия

Существует способ контроля структурного состояния отпущенных углеродистых сталей по измерению их коэрцитивной силы, но не при комнатной температуре, а при температуре 220-300 0С [1]. При этом максимум на зависимости НС(ТОТП), наблюдаемый при комнатной температуре измерения в области ТОТП = 500-600 0С, смещается в область более низких ТОТП = 300-400 0С, что позволяет контролировать качество не только высоко-, но и среднетемпературного отпуска. Смещение максимума зависимости НС(ТОТП) объяснялось изменением магнитостатической энергии карбидных включений с исчезновением ферромагнитных свойств цементита. Однако, такое объяснение не может быть полным, так как не учитывался факт высокой коэрцитивности цементита при комнатной температуре и исчезновения её при температурах измерения выше точки Кюри цементита.

На основании анализа температурных зависимостей  образцов  в  интервале  ТИЗМ от -196 до 300 0С, по [2] был разделен вклад в НС сталей цементита, как магнитожёсткой фазы и вклад цементита по модели «включений» Керстена, то есть как слабомагнитных включений, на которых происходит зацепление доменных стенок ферритной матрицы. На основании графиков НС(ТИЗМ) были построены зависимости НС(ТОТП) углеродистых сталей для различных температур измерения. На рисунке (кривые 1) приведены зависимости НС(ТОТП) стали У9, измеренные при комнатной температуре (а) и при температуре 250 0С (б). Приведены также кривые вкладов от различных механизмов, формирующих НС образцов с различной температурой отпуска. Здесь кривая 2 отражает коэрцитивность матрицы, кривая 3 – вклад от цементита, как слабомагнитных включений, на которых происходит закрепление доменных стенок матрицы, кривая 4 – вклад от цементита, как магнитожесткой фазы. Видно, что основной вклад в формирование максимума на зависимости НС(ТОТП), измеренной при комнатной температуре, вносит коэрцитивность цементита, как магнитожёсткой фазы (кривая 4). Максимум зависимости НС(ТОТП)наблюдается при этом в области ТОТП = 500 0С. При ТИЗМ = 250 0С намагниченность и коэрцитивная сила цементита равны нулю. Следовательно, цементит  здесь  выступает лишь в роли «немагнитных» включений, максимальное  взаимодействие  доменных  стенок  с  которыми  происходит  при ТОТП = 400 0С, когда средний размер включений цементита приближается к ширине доменных стенок матрицы. Равенство нулю намагниченности цементита означает также, что взаимодействие доменных стенок со включениями цементита будет наибольшим, то есть максимум на кривой НС(ТОТП) при ТИЗМ = 250 0С определяется этим механизмом.

Литература

1. Г.С. Томилов, М.Н. Михеев, М.Ф. Помухин  Магнитные свойства сталей как основа магнитного структурного  анализа // ФММ, 1959, Т.8, вып.2, С. 176-181

2. А.А. Чулкина,  А.И. Ульянов, Н.Б. Арсентьева  О роли цементита в формировании магнитных гистерезисных свойств пластически деформированных высокоуглеродистых сталей. 11. Магнитные свойства патентированной проволоки из стали 70 // Дефектоскопия, 2006, №7, С. 53-64