Оценка предельного ресурса толстостенной трубы из

стохастически неоднородного материала

в условиях ползучести

Маргаритов А.Ю.

Самара, Россия

Рассмотрены вопросы оценки длительной прочности толстостенной трубы из стохастически неоднородного материала в условиях ползучести с учетом процессов разупрочнения и накопления поврежденности.

Для решения задачи были реализованы следующие этапы:

1)  предложены  и  обоснованы стохастические  реологические  уравнения, полученные  из  детерминированных  уравнений  заменой  части  параметров  на  случайные функции вида

,

где  – входящие в уравнения случайные функции,  – детерминированная величина,  – степень стохастической неоднородности материала (константа для данного материала),  – случайная нормально распределенная функция с нулевым математическим ожиданием  и дисперсией ; предполагалось, что стохастическая составляющая материала в трубе зависит лишь от радиуса ;

2)  разработан метод решения стохастической краевой задачи для трубы на основе метода статистических испытаний метода Монте-Карло; здесь по специальной методике генерировались случайные реализации для функций  и каждый раз решалась детерминированная краевая задача для неоднородно распределенных свойств по радиусу материала, а затем по полученным решениям классическим методом строились стохастические оценки для неупругой деформации, напряжений и времени разрушения.

Выполнен ряд модельных расчетов, которые позволили сделать следующие выводы. Во-первых, для стохастически неоднородного материала (для сгенерированных реализаций) разрушение происходит не на внешней поверхности трубы, а во внутренних точках радиуса (для однородного материала разрушение всегда происходит на внешней поверхности). Во-вторых, с учетом полученного результата в случае стохастически неоднородного реологического материала с точки зрения практики необходимо пересматривать систему диагностики состояния трубы, которая ориентирована на контроль внешней поверхности трубы.

В заключение отметим, что аналогичный результат имеет место и для толстостенных труб, подверженных коррозионному растрескиванию, где разрушение происходит также не на поверхности, а во внутренних точках радиуса трубы [1].

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект (№07-01-00478-а)

Литература

1.А.А. Бубнов. Моделирование напряженного состояния трубопроводов, подвергающихся высокотемпературной водородной коррозии в неоднородном поле температур. Автореф. дисс. … канд. физ.-мат. наук. Саратов, 2007, 19 с.