Методы оценки кинетики остаточных напряжений

в упрочнённых цилиндрических элементах конструкций

с концентраторами в условиях ползучести

Радченко В.П., Саушкин М.Н., Афанасьева О.С.

Самара, Россия

Сжимающие остаточных напряжений, возникающие в поверхностном слое деталей при упрочняющих обработках, позитивно влияют на эксплуатационные характеристики изделий, например, в деталях с концентраторами напряжений – на сопротивление усталости. Однако в процессе эксплуатации элементов конструкций при повышенных температурах происходит релаксация остаточных напряжений (уменьшение сжимающих напряжений по модулю) из-за ползучести, и эффективность остаточных напряжений снижается.

В работе рассматривается гипотеза, согласно которой упрочнённый слой не влияет на жёсткость конструкции (играет роль тонкой «плёнки», наклеенной на поверхность конструкции) и деформируется вместе с конструкцией под действием внешних нагрузок. В силу этого предположения расчёт кинетики релаксации остаточных напряжений в поверхностном слое сводится к склеиванию решений двух краевых задач.

При решении первой краевой задачи определяется напряжённо-деформированное состояние всей разрушающейся конструкции при ползучести без учета поверхностного упрочненного слоя. Она решается классическими методами с использованием численных методов дискретизации конструкции (метод конечных элементов или метод сеток) шагами по времени.

Во второй краевой задаче исследуется релаксация остаточных напряжений в поверхностно-упрочненном слое, при этом слой считается единым целым, деформирующимся в режиме «жёсткого» нагружения при заданных значениях компонент тензоров деформаций на поверхности конструктивного элемента, которые определяются из решения первой краевой задачи.

С применением предложенного метода решён ряд модельных задач о релаксации остаточных напряжений в поверхностно упрочненном слое растягиваемого осевой силой цилиндра с концентраторами в виде V-образного надреза различной глубины и профиля из сплава ЖС6КП при T = 1000 ºC.

Исследовано влияние двух эксплуатационных факторов (температура и растягивающая нагрузка) на интенсивность релаксации остаточных напряжений в упрочнённом слое. Показано, что при термоэкспозиции (ползучести при нулевой растягивающей нагрузке) концентрация напряжений слабо влияет на процесс релаксации. Влияние же растягивающей нагрузки является значительным и интенсивность релаксации напряжений существенно зависит от величины концентрации напряжений, при этом, чем выше коэффициент концентрации, тем сильнее расслоение диаграмм остаточных напряжений от времени выдержки.

Приводятся результаты расчётов, выполнен анализ влияния коэффициента концентрации напряжений и времени на процесс релаксации остаточных напряжений. Отметим, что решение данной задачи имеет как самостоятельное значение, так и может быть использовано в критерии влияния остаточных напряжений на предел выносливости деталей в условиях концентрации напряжений, поскольку приращение предела усталости непосредственно связано с интегральной характеристикой по глубине слоя от эквивалентного остаточного напряжения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 07–01–00478–а) и Федерального агентства по образованию (проект РНП. 2.1.1/3397)