РАЗРУШЕНИЕ ВАЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗАКАЛОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Башуров В.В., Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

При закалке валов основное внимание обращают на создание упрочненного поверхностного слоя. Однако, наряду со сжимающими закалочными напряжениями в приповерхностных слоях, в центральной зоне вала формируется поле растягивающих напряжений, которые могут достигать значительных величин и инициировать появление внутренних областей разупрочненного (ослабленного) материала и даже появление поперечных трещин. Такие дефекты трудно проконтролировать. В процессе эксплуатации валы с такими дефектами склонны к внезапному хрупкому разрушению, что приводит к созданию аварийных ситуаций. Поэтому на стадии проектирования технологии закалки необходимо прогнозировать возникновение таких зон, определяющих в основном ресурс валов и безопасность эксплуатации.

В работе приводится методика расчета напряженно-деформированного состояния закаленного вала. Исходная краевая задача определения напряжений и деформаций в упругопластическом цилиндре разбивается на основную и корректирующую. Основная задача определяет напряжения и деформации в упругом цилиндре при первоначальных необратимых деформациях, вызванных фазовыми превращениями в материале, а корректирующая задача рассчитывает напряженно-деформированное состояние также в упругом цилиндре при начальных пластических деформациях. Итерационная процедура расчета заключается в следующем: сначала при заданных параметрах закалки ищется решение основной задачи; в случае выхода материала за пределы упругости, решение основной задачи корректируется с учетом пластических деформаций, рассчитанных с использованием инкрементального закона пластичности [1] и гипотезы С.Д. Волкова о пропорциональности компонент тензора мгновенных модулей на стадиях пластичности и разупрочнения и компонент тензора упругих модулей для изотропного тела [2]. Полученное решение, как сумма решений основной и корректирующей задачи, дает новые приращения пластических деформаций, опять решается корректирующая задача и т.д. В результате, если итерационный процесс сходится, то получаем рассчитанное поле напряжений и деформаций по радиусу цилиндра. Расходимость процесса соответствует появлению разрушенных зон в образце.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 07-01-96087).

Литература

1. В.В. Стружанов, В.И. Миронов Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург: УрО РАН, 1995. 192  с.

2. С.Д. Волков Функции сопротивления материалов и постановка краевых задач механики разрушения. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1986. 68 с.