Методика определения деформаций по смещениям спеклов

Попов Д.О., Владимиров А.П.

Екатеринбург, Россия

Ранее в работе [1] теоретически было показано, что по смещению спеклов, регистрируемых в области изображения можно определять деформации и повороты поверхности. В частности, если объект освещать и наблюдать по нормали к поверхности, то смещения спеклов будут вызываться только поворотами. Если объект освещается либо наблюдается не по нормали, то на смещения спеклов оказывает влияние и деформация. В работе [2] для объекта при его жестком повороте теоретические положения были подтверждены экспериментально. Целью настоящей работы являлась дальнейшая проверка теории и установления связи между деформациями и смещениями спеклов, и разработка спекл-интероферометрической методики по определению деформации.

Объектами исследования были металлические и неметаллические образцы, подвергаемые растяжению. Образцы освещались под двумя углами порядка 60 градусов симметрично нормали. Растяжение осуществляли с помощью моторизованного транслятора фирмы «Standa» с разрешением 0,2 мкм. Динамику спеклов регистрировали видеокамерой фирмы «Видеоскан» с частотой кадров 25 Гц. Смещения спеклов определяли с помощью оригинальной программы, разработанной авторами.

Величины деформации, полученной оптическим способом, сравнивались с деформациями, измеренными по удлинению образцов.

Сравнивались экспериментальная и теоретическая зависимость чувствительности метода от положения плоскости наблюдения относительно плоскости изображения объекта.

На основе полученных данных разработана методика, позволяющая визуализировать распределение деформации и поворотов элементов поверхности.

Литература

1. Владимиров А.П. Динамическая спекл-интерферометрия деформируемых объектов. Дисс докт техн. наук.- Екатеринбург, 2002. – 393 с.

2. Владимиров А.П., Попов Д.О. Жесткие повороты пластины и смещения спеклов в области ее изображения. Письма в ЖТФ. –2003.- т.29.- вып.20.-с.43-48.