ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ

Бурнашев А.В., Большаков А.М.

Якутск, Россия

Термодеформационный цикл сварки оказывает интенсивное воздействие на структуру и напряженно-деформированное состояние металла конструкции – возможно появление технологических и конструктивных концентраторов напряжений (непровары, поры, шлаковые включения и т.д.) [1]. Обнаружение дефектов и их устранение часто бывает невозможным. Из-за интенсивного накопления дефектов большинство разрушений металлоконструкций происходят в зоне сварных соединений. В связи с этим при проведении полного технического обследования и оценки остаточного ресурса металлоконструкций особое внимание уделяется диагностике сварных соединений [2].

По результатам проведенных обследований резервуаров для хранения ГСМ, находящихся в центральной и южной частях республики, по визуально-измерительному и радиографическому контролю обнаружено 8580 дефектов. Это более 600 рассмотренных объектов. Из  них  преобладающее количество занимают подрезы около 45 %, раковины 30 %, дефекты формы шва 15 %, непровары 5 %, шлаки 5 %. По данным технического диагностирования магистральных газопроводов общей протяженностью 245 километров обнаружено около 1300 различных дефектов, из которых 29,3 % занимают подрезы, 14 % - раковины, 29,1 % – шлаки, 27,6 % – непровары.

По полученным данным построены гистограммы распределения дефектов по размерам.

Рис.1. Гистограмма и плотность распределения диаметра дефектов магистрального газопровода (автома-тическая дуговая сварка)

Плотность распределений в основном отвечает экспоненциальному закону и закону Вейбулла:

Из анализа статистических данных получено, что параметры распределения дефектов зависят от вида дефекта, способа сварки и типа конструкции.

Имея хорошую статистическую базу можно оценить работоспособность конкретных элементов конструкций с различными формами дефектов и вероятность разрушения тонкостенных металлоконструкций.

Литература

1. В.П.Ларионов, В.Р.Кузьмин, О.И.Слепцов и др. Хладостойкость материалов и элементов конструкций: Результаты и перспективы. Наука, 2005. – 290 с.

2. В.В.Москвичев. Основы конструкционной прочности технических систем и инженерных сооружений. Новосибирск Наука, 2002. – 106 с.

3. Проблемы разрушения,ресурса и безопасности технических систем.: Сборник научных трудов.-Красноярск, 1997. – 520 с