ХЛАДОСТОЙКОСТЬ ТОНКОСТЕННЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большаков А.М.

Якутск, Россия

Заключается в развитии методов оценки хладостойкости труб и сосудов большого диаметра на основе подходов механики разрушения. При этом получены следующие основные научные результаты:

- Разработан метод оценки хладостойкости тонкостенных металлоконструкций типа магистральных трубопроводов и сосудов давления большого диаметра после длительной эксплуатации путем расчетного определения второй критической температуры вязкохрупкого перехода с использованием предельной кривой потери пластичности установленной испытаниями на образцах характеристик статической трещиностойкости, механических свойств и показателя потери пластичности с учетом конструктивных размеров конструкции.

- Разработана экспериментально обоснованная предельная кривая разрушения в зависимости от характеристик статической трещиностойкости, механических свойств и характера потери пластичности, смоделированная на образцах в виде поврежденности и низких температур.

- Исследование границ потери пластичности на образцах позволили предложить критерий пластичности материала, заключающегося в исчерпании пластической составляющей в упруго-пластическом деформировании вследствие воздействия различных факторов.

- Проведена корреляция фактора потери пластичности материала с микротвердостью, позволяющая оценить старение материала методами неразрушающего контроля.

- На основе проведенных исследований потери пластичности предложено условие хрупкого разрушения материала конструкции в виде деформационного критерия потери пластичности, состоящей из составляющих поврежденности и низких температур, позволяющая оценить хладостойкость конструкции после определенного периода эксплуатации.