ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ ВИХРЕТОКОВОГО ПАРАМЕТРА

Реутов Ю.Я.

Екатеринбург, Россия

При рассмотрении работы проходного вихретокового преобразователя, представляющего собой бесконечно длинный соленоид с размещенным внутри него бесконечно длинным цилиндрическим изделием, в начале ХХ века было введено понятие обобщенного вихретокового параметра  (см.. например, [1])

β=R⋅ω⋅μ0⋅μ⋅σ                             (1)

Использование этого параметра позволяет применять годографы зависимостей действительной и мнимой компонент магнитного потока в известном изделии к изделиям с другими радиусом, проницаемостью и проводимостью при совпадении значений  β.

В дальнейшем, обобщенный параметр стал использоваться и при рассмотрении проходных преобразователей конечных размеров, а также накладных преобразователей, когда проницаемость тела разомкнутой формы существенно отличается от проницаемости его материала.

На рис. 1 представлены результаты компьютерного моделирования намагничивания ферромагнитного шара переменным полем.

Рис. 1

На этом рисунке по горизонтали отложена частота намагничивающего поля, а по вертикали – поток через экваториальное сечение шара. Левая часть рисунка соответствует компоненте  потока  синфазной  с  намагничивающим  полем, а  правая  квадратурной  по отношению к нему. Кривые 1 соответствуют  μ=1000, σ=100тыс. сим/метр; кривые 2 - μ=100, σ=1млн. сим/метр и кривые 3 - μ=10, σ=10млн. сим/метр. Из рисунка видно, что, несмотря на одинаковые значения параметра  β, кривые существенно отличаются друг от друга. Попытки заменить шар бесконечно длинным цилиндром с проницаемостью материала, совпадающей с проницаемостью тела шара, не устранили разброса в ходе зависимостей потока от частоты поля.

Таким образом, использование обобщенного вихретокового параметра правомерно лишь для неферромагнитных изделий или ферромагнитных, но замкнутых по отношению к магнитному потоку.

Выполнено при частичной поддержке проекта  №19 Президиума РАН.

Литература

1. Н.М. Родигин. Индукционный нагрев стальных изделий токами нормальной частоты, Свердловск, М., ГНТТИ, 1950, 250 с.