Моделирование напряжённого состояния в пластической зоне

под отпечатком сферического индентора

Осипенко А.П., Барон А.А., Слюсарева О.Ф.

Волгоград, Россия

Пожалуй, главное практическое значение испытания на твёрдость связано с неразрушающей оценкой механических свойств при растяжении. Однако известные методы реконструкции диаграммы растяжения по результатам контактного деформирования сферическим индентором позволяют описать только небольшую её часть, ограниченную областью деформаций, близких к равномерной. Прогнозирование по результатам индентирования всей диаграммы растяжения до момента разрушения представляет собой весьма актуальную и сложную задачу. Дальнейший прогресс в этой области связан с анализом напряжённого состояния в пластической зоне под отпечатком индентора. Известные решения выполнены методом конечных элементов и не приводят к формулам для расчёта параметров напряжённого состояния. Наша попытка аналитического решения основана на анализе интенсивностей напряжений σi и деформаций εi в пластической зоне под отпечатком сферы, вдоль оси её вдавливания. Согласно фундаментальному положению деформационной теории пластичности, зависимость σi(εi) совпадает с диаграммой растяжения материала. В сферической системе координат, начало которой связано с центром индентора, а ось Z совпадает с направлением вдавливания, дифференциальное уравнение равновесия элементарного объёма на оси Z после ряда преобразований имеет вид:

∂σZ∂zZ−2σi−2σi3εi⋅∂γ∂ϕ=0.                                                   (1)

Здесь σя – нормальное напряжение вдоль оси Z, γ – угловая деформация, σi и εi – интенсивности напряжений и упругопластических деформаций, причём

εi=kte−k(Z−R),                                                               (2)

где k – константа, t – геометрическая глубина отпечатка. Решение уравнения (1) искали в виде

σZ=p0A⋅lnzR−1,                                                          (3)

∂γ∂ϕ=BexpC(z−R).                                                          (4)

В последних уравнениях p0 – давление в центре контакта, R – радиус индентора.

Постоянные А, В, С были найдены из соответствующих условий на границе упругой и пластической областей. В результате было получено уравнение для расчёта интенсивности упругопластической деформации вдоль оси вдавливания

σi=1,5Ap0εi3εi+exp−1,5εi0+Cz−R.                                                 (5)

Очевидно, что для точек оси Z σr=σθ, поэтому достаточно найти только σr:

σr=σz+σi.                                                               (6)

Экспериментальная проверка решения выполнена на ряде углеродистых и низколегированных сталей. При данной глубине отпечатка t определяли по формуле (2) εi(z), а затем –  σi (z) по формуле (5). Теоретически полученные зависимости σi(εi) совпали с экспериментальными диаграммами растяжения для всех сталей. При вдавливании индентора разрушение материала не происходит. Поэтому при достаточной величине t интенсивность напряжений σi в центре отпечатка могла достигать величины истинного сопротивления разрыву SК. или даже превышать её.