применение  инфракрасной  термографии  для  исследования разогрева металлических образцов при  пластометрических испытаниях

Смирнов А.С., Коновалов А.В., Коняшин А.В.

Екатеринбург, Россия

Методами инфракрасной термографии можно исследовать процессы, происходящие в металле в ходе деформации, связанные с диссипацией или поглощением энергии. Коэффициент диссипации используется при расчетах тепловыделения в металле за счет пластической деформации. В литературных источниках обычно приводится значение этой величины постоянной для всех диапазонов температур деформации, в то время как оно зависит от температуры. В настоящее время остается слабо изученный вопрос влияния температуры и закона деформации на коэффициент диссипации.

Данная работа посвящена отработке методики измерения температуры поверхности цилиндрического образца в ходе пластометрического испытания, а также изучению влияния  закона  деформации на разогрев стали 08Х18Н10Т при температуре 950 С и 1150 С и сплава АМг6 при температуре 300 С и 400 С.

Измерение температуры проводилось при помощи профессиональной тепловизионной системы NEC TH9100WL с функцией измерения температуры до 2000 С. Чувствительность камеры не хуже 0,05 С при 30 С, спектральный диапазон 8-14 мкм, максимальный размер кадра 320240. Эксперименты проводились на автоматизированной пластометрической установке, созданной в Институте машиноведения УрО РАН.

Проводили эксперименты на сжатие цилиндрических образцов диаметром 8±0,1мм и высотой 12±0,1 мм. Деформирование образцов осуществляли с переменной скоростью деформации  в диапазоне 0,1 –  4 с-1 .

В результате экспериментального исследования было установлено, что для обоих сплавов при неизменной величине накопленной деформации разогрев образцов растет с увеличением скорости деформации. Это можно объяснить тем, что работа, затраченная на деформирование металла внешними силами при одной и той же степени деформации тем больше, чем больше сопротивление металла пластической деформации. Сопротивление деформации увеличивается с ростом скорости деформации, поскольку металлы при горячей деформации проявляют вязкие свойства.

Наличие трения между образцом и бойком при больших величинах обжатия приводит к неравномерному распределению пластической деформации в объеме образца, что отражается на неоднородности распределения температуры. Поэтому точно определить коэффициент диссипации можно только с учетом неравномерности пластической деформации. В основу методики можно положить совместное использование данных по изменению температуры поверхности образца и степени деформации, полученных при конечно-элементном моделировании сжатия образца, и экспериментальных данных по разогреву поверхности образца.

Работа выполнена в рамках программы ОЭММПУ РАН "Физико-химическая механика неравновесных систем"