Экспериментальные исследования ультразвуковых волн, возбуждаемых короткими лазерными импульсами в металлических пластинах

Гуревич С.Ю., Петров Ю.В., Голубев Е.В.

Для проведения исследований была разработана и собрана экспериментальная установка, основными  элементами  которой  являются  импульсный  YAG:  Nd3+-лазер ЛТИ-403, измеритель мощности лазерного излучения, линза, усилитель, и осциллограф. Образцы представляли собой шлифованные прямоугольные ферромагнитные пластины размерами 27060 мм и толщиной h = 0,60; 1,50; 2,00; 2,70 мм. Лазерный луч направляется на поверхность пластины и возбуждает в ней ультразвуковые волны Лэмба. Регистрация волн Лэмба осуществляется методом водяного «клина». Для этого используется ванна с водой, дном которой служит пластина. Распространяющиеся по пластине ультразвуковые колебания на границе раздела “пластина – вода” трансформируются в продольные волны и излучаются в жидкость под различными углами к поверхности пластины. В ванну помещается поворотное устройство с прямым пьезоискателем. Устройство обеспечивает изменение угла наклона плоскости пьезоискателя относительно поверхности пластины от 00 до 900. С помощью шкалы поворотного устройства находятся углы, под которыми пьезоискатель регистрирует максимум амплитуды упругих колебаний. После усиления сигнал поступает на осциллограф. По масштабной сетке экрана измеряются амплитуда, частота и время прохождения ультразвука в пластине. В опыте использовались стандартные пьезоискатели с резонансными частотами 0,6; 1,25; 2,5; 5; 10 МГц. По полученным данным рассчитываются групповые скорости волн Лэмба. Их значения наносятся на расчетные дисперсионные кривые групповых скоростей в ферромагнитных пластинах.

В результате проведенных исследований было установлено:

– при генерации ультразвука в ферромагнитных пластинах структура акустического поля определяется симметричными, антисимметричными волнами Лэмба нулевого порядка и поверхностными волнами.

– максимальное преобразование энергии симметричных и антисимметричных волн Лэмба в энергию продольной волны происходит при условии , где  – угол наблюдения,  – одна из возможных скоростей волн Лэмба,  – фазовая скорость продольной волны, распространяющейся в в воде.

– диапазон изменения частоты колебаний в волнах Лэмба определяется шириной спектра возбуждаемых акустических импульсов и ограничивается частотами от 0,4 до 5,0 МГц.

– полученные результаты можно рекомендовать при разработке методов и средств контроля тонкостенных металлических изделий с помощью ультразвука, возбуждаемого лазером.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ-Урал (грант № 07-02-96004)