АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ ПРИ КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

ТРУБОПРОВОДОВ

Харебов В.Г., Жуков А.В., Кузьмин А.Н., Шитов Д.В.

Екатеринбург, Россия

Методы технического диагностирования для поиска и оценки степени опасности коррозионных повреждений трубопроводов развиты недостаточно. Отмечается [1], что используемые на практике критерии оценки опасности дефектов не могут быть применены для коррозионных повреждений.

В работе исследуются сигналы акустической эмиссии (АЭ), возникающие в результате инициирования локального коррозионного дефекта на отрезке трубопровода в лабораторных условиях. Для оценки изменения характеристик потока событий АЭ с развитием коррозионного дефекта и уменьшением толщины стенки трубопровода в области коррозионного дефекта были построены диаграммы амплитуда-длительность и распределение амплитуды на ближайшем к дефекту канале регистрации. Отмечается, что средняя величина сигнала акустической эмиссии смещается в область более высоких амплитуд и малых длительностей. Амплитудные распределения при этом на всех стадиях носят ярко выраженный не пуассоновский характер и содержат два характерных максимума в области малых и средних амплитуд.

Установка нескольких преобразователей на всей протяженности отрезка трубопровода позволила зафиксировать изменение формы сигнала с удалением от источника. Анализ представленных в работе осциллограмм позволяет сделать вывод, что с удалением от источника, форма сигнала и его частотные характеристики не претерпевают существенных изменений в ближней волновой зоне, а соответствующие параметры АЭ не зависят от местоположения источника.

Зарегистрированные в процессе эксперимента типы сигналов акустической эмиссии характеризуют результирующий поток событий АЭ в целом как низкоамплитудный (уровень сигнала не превышает 50 Дб, что составляет половину динамического диапазона). На фоне этого выделяются две компоненты: надпороговая с уровнем сигнала 40-50 Дб и пороговая – на уровне порога дискриминации. Дальнейший анализ выявленных компонент показал, что надпороговая компонента имеет ярко выраженный не шумовой, низкоразмерный характер, а пороговая компонента сравнима с событиями АЭ случайного, шумового характера.

Известно [2], что процесс коррозионного растворения металлов при развитии локальной электролитической коррозии состоит из нескольких стадий, отличающихся протеканием различных химических процессов. В работе установлена взаимосвязь протекающих процессов с соответствующими регистрируемыми параметрами акустического излучения. Зафиксированная стадийность процесса может лечь в основу создания критерия оценки текущей коррозионной активности поверхности металла трубопровода.

Таким образом, создана экспериментальная установка для выращивания локального коррозионного дефекта и исследования сигналов АЭ при протекании процессов электрохимической коррозии, проведен анализ полученных данных, предпринята попытка сопоставить регистрируемые сигналы акустической эмиссии физико-химическим процессам, протекающим при взаимодействии активной коррозионной среды со сталью.

Литература

1. В.М. Горицкий. Диагностика металлов. М.: Металлургиздат. 2004. 408 с.

2. И.В. Семенова, А.В. Хорошилов, Г.М. Флорианович. Коррозия и защита от коррозии.  М.: ФИЗМАТЛИТ. 2006.  376 с.