ОЦЕНКА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ КОНТАКТНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Барон А.А., Слюсарева О.Ф., Осипенко А.П.

Волгоград, Россия

Сопоставлено напряжённое состояние в пластических зонах под отпечатком сферического индентора вдоль оси его вдавливания и на линии продолжения трещины нормального отрыва в момент её старта. Для расчёта главных напряжений в указанных зонах авторами разработаны оригинальные модели, оперирующие понятиями деформационной теории пластичности. Показано, что энергия, затраченная на вдавливание индентора, при определённых условиях линейно связана с величиной критического коэффициента интенсивности напряжений при плоской деформации KIc. Это соответствует моменту, когда интенсивность напряжений σi  в центре отпечатка равна величине окончательного сопротивления разрыву SК,77 при температуре 77 К. Величина SК,77 трактуется как напряжение хрупкого разрушения материала, не зависящее от температуры.

Интенсивность напряжений в центре контакта рассчитывали как [1]

σi=1,5Ap0εi3εi+exp−1,5εi0+Cz−R,                                                (1)

где р0 – давление в центре контакта; R – радиус индентора; A и C –постоянные, определяемые из граничных условий; z – координата; εi – интенсивность упруго – пластической деформации

εi=k⋅h⋅exp(−k⋅z),                                                    (2)

где k – параметр, характеризующийся упругими свойствами материала.

Далее, осуществляя внедрение индентора при различных температурах до того момента, когда интенсивность напряжений σi  в центре отпечатка достигнет величины SК,77, определяют соответствующую этому моменту нагрузку P и диаметр d отпечатка, затем рассчитывают глубину восстановленного отпечатка hкр [2]

hКР=R−R2+1,5π(k1+k2)PRd−0,25d.                                              (3)

В последней формуле k1 и k2 – упругие константы материала индентора и контртела.

Энергию вдавливания индентора определяют как

Uкр=0hкрHMhdh.                                                        (4)

Здесь HM =4P/(πd2) – твёрдость по Мейеру. Для интегрирования выражения (4) нагрузку P и диаметр отпечатка d в последней формуле выражают через его глубину hкр.

Результаты расчётов, и экспериментов, выполненных для трубных сталей 17ГС-У, 106Г2НАБ, 10ХГНМАЮ, 10Г2ФБ, 17ГС в интервале температур 77–293 К показывают, что между трещиностойкостью KIc и величиной Uкр существует линейная зависимость вида KIc=a·Uкр + b, где a и b – константы. Это даёт возможность предложить экспресс-метод оценки трещиностойкости сталей посредством контактного деформирования.

Литература

1. М.С. Дрозд, А.П. Осипенко. Аналитическое исследование напряженного состояния при внедрении упругой сферы в упругопластическое полупространство. Металловедение и прочность материалов. Сб. науч. тр. Волгоградского политехнического института. 1977.–  Вып 8.– с. 58 – 68.

2. М.М. Матлин. Определение параметров первоначально точечного упругопластического контакта по физико-механическим свойствам контактирующих тел. Проблемы машиностроения и автоматизации.1993.– № 5.– с. 11–20.