Физико-механические изменения в оболочках нефтеперерабатывающего комплекса

Рабкина М.Д., Мутас В.В.

Киев, Украина

Разнообразие агрессивных сред и рабочих условий, присущее процессам переработки нефти, способствует возникновению в стенках металлических конструкций типичных эксплуатационных дефектов – эрозионно-коррозионных поражений, водородных пузырей, межкристаллитной и язвенной коррозии и т.п. [1]. Существенное влияние на образование указанных дефектов оказывает структура металла, прежде всего, ориентация неметаллических включений и кристаллографическая текстура.

Несмотря на многолетний опыт исследования фазовых и структурных превращений в металле оболочек нефтеперерабатывающего комплекса, в каждом конкретном случае возможны нерегламентированные ситуации [2,3]. В связи с этим возникает необходимость обобщения характерных повреждений металла в условиях эксплуатации сосудов и аппаратов в агрессивных средах.

Материалом для систематических лабораторных исследований структуры и механических свойств низколегированных, тепло- и коррозионно-стойких сталей служили фрагменты, демонтированных во время регламентированных или аварийных остановок, объектов: труб печных змеевиков, корпусов сосудов переработки нефти – обечаек колонн гидроочистки нефтепродуктов, газофракционирования и сероочистки сухих газов. Приведены результаты химического, металлографического, рентгеноструктурного анализов, а также – длительных испытаний металла оболочек. В целом существенных изменений в содержании элементов в металле змеевиков из теплостойких сталей, эксплуатирующихся в агрессивной среде на протяжении до 180000 часов в диапазоне температур 290…520 °С не наблюдается. Однако имеют место локальные изменения концентрации в приповерхностных слоях, в том числе, водорода и углерода [2]. Здесь же отмечен ряд структурных изменений, выражающийся в коррозионных повреждениях – повышенной травимости, нестабильных значениях твердости, несплошностях, отслоениях.

Практика технического диагностирования свидетельствует, что основным эксплуатационным повреждением сосудов и аппаратов из низколегированных конструкционных сталей при нефтепереработке является водородно-слоистое растрескивание. Сформулированы условия образования водородных пузырей и развития водородно-слоистых трещин. Показано, что распространение этих трещин связано с одной стороны с текстурой металла и с другой – обезуглероживанием [4].

Широкий диапазон физико-механических лабораторных исследований металла в сочетании с техническим диагностированием конструкций в полевых условиях, позволяет делать окончательное заключение относительно их дальнейшего безопасного функционирования, а именно – продления срока службы, ремонтопригодности, либо вывода из эксплуатации.

Литература

1. В.С. Гиренко, М.Д. Рабкина и др. Некоторые результаты технической диагностики сосудов и трубопроводов в нефтехимической промышленности. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 1998. №3. С. 17-24.

2. М.Д. Рабкина. Результаты технического диагностирования печных змеевиков установок каталитического риформинга и гидроочистки нефтепродуктов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 2004.  №2.  С. 9-17.

3. М.Д. Рабкина.  Оценка коррозионных поражений колонн ректификации и сероочистки углеводородных газов. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 2005. №2. С. 3-8.

4. В.С. Гиренко, М.Д. Рабкина, С.В. Гиренко. Физико-механические изменения в сталях при эксплуатации в водородосодержащих средах. Техническая диагностика и неразрушающий контроль.  2003.  №4. С. 18-23.