Магнитный контроль и текстура сварных баллонов

из стали 30ХГСА

Лобанов Л.М.1, Нехотящий В.А.1, Рабкина М.Д.1, Усов В.В.2, Шкатуляк Н.М.2

1Киев, Украина; 2Одесса, Украина

Материалом для изготовления баллонов, предназначенных для хранения энергоносителей  при давлении 15 МПа, служили термообработанные листы из высокопрочной стали 30ХГСА, толщиной 2,5 мм. В связи с содержанием углерода порядка 0,3 % возможно образование холодных трещин. Однако достаточно высокие значения пластичности металла в состоянии поставки должны были обеспечить приемлемую обрабатываемость листов в процессе изготовления баллонов.

В приповерхностных сечениях листа на фоне следов проката из феррито-бейнитной смеси обнаружены обезуглероженные зоны, местами распространяющиеся на глубину 200 мкм. Их микротвердость почти в 2 раза ниже по сравнению с микротвердостью срединных сечений. Поскольку в этих зонах наблюдаются также микрорасслоения, была определена кристаллографическая ориентация в листе, т.к. характер текстуры металла обусловливает возможность развития в нем подобных дефектов [1]. В исходном состоянии в металле сформировалась типичная текстура прокатки, характерная для металлов и сплавов с ОЦК–решеткой, которая описывается как {001}<110> (основная компонента) и {112}<110> + {111}<110> (дополнительные компоненты). Интенсивность описанной текстуры увеличивается при приближении к средине толщины листа. При нагреве листов при температурах 240÷270 °С текстура сначала "обостряется", а затем с увеличением температуры (325 °С), существенно уменьшается.

Предварительные эксперименты, включающие формообразование обечайки, с последующим выполнением продольных швов, показали, что в сварном соединении имеют место холодные трещины. Кроме того, в околошовной зоне из-за обезуглероживания приповерхностных слоев развиваются расслоения, наследующие расслоения основного металла. С целью предупреждения трещинообразования на протяжении всей технологической цепочки от обработки металла давлением до сварки и последующего испытания готового изделия структурное состояние основного металла и сварных соединений контролировалось с помощью магнитометрического метода, в основу которого положено измерение коэрцитивной силы Нс [2]. Значения Нс = 9,5÷10,5 А/см, которым соответствовала высокая пластичность основного металла в состоянии поставки  были взяты за ориентир, на уровне которых должен был находиться металл после деформации и сварки. Значения коэрцитивной силы основного металла и сварного соединения, при которых обеспечиваются требуемые прочностные характеристики сварного баллона, были достигнуты термообработкой, состоящей из закалки и отпуска. В соответствии с уточненными режимами термообработки были обработаны все баллоны данной партии. При этом однородность структуры металла цилиндрической стенки, оцениваемая разбросом значений Нс, не превышала 1А/см, что вполне отвечает принятым нормам.

Литература

1. Усов В.В., Шкатуляк Н.М., Гиренко В.С., Рабкина М.Д. и др. Влияние кристаллографической текстуры на склонность к слоистому разрушению низколегированных малоперлитных сталей. Известия АН СССР. Металлы. 1990. № 1. С. 120-125.

2. Лобанов Л.М., Бондаренко А.Ю., Бондаренко Ю.К. Оценка сварных соединений конструкций магнитным (коэрциметрическим) методом для прогнозирования индивидуального остаточного ресурса Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 2004. №1. С. 3-8.