Исследование процессов разрушения металла методом акустической микроскопии

Корх Ю.В., Бурханов А.М., Ринкевич А. Б., Перов Д.В.

Екатеринбург, Россия

Нарушения сплошности в поверхностных и подповерхностных слоях металлов, возникающие при эксплуатации различных металлических изделий и объектов, существенно ухудшают их прочностные свойства и могут привести к аварийным разрушениям и отказам. Обычно для исследования микроструктуры используется метод металлографического анализа, который позволяет определить точные размеры и распределение зарождающихся в металле микронесплошностей. Однако при этом требуется предварительное травление шлифа образца, которое при неподходящем составе реактива может существенно исказить результаты металлографического анализа. Одним из методов, позволяющих визуализировать изменение локальных физико-механических металлов, является акустическая микроскопия, основанная на использовании сфокусированного ультразвукового излучения с частотами на один - три порядка большими, чем в традиционной ультразвуковой дефектоскопии (сотни МГц), а также высокоточной сканирующей системы. При этом важно, что взаимодействие с объектом звуковой волны, представляющей собой волну упругой механической деформации в среде, дает информацию о нем, совершенно отличную от получаемой с помощью оптической или электронной микроскопии [1]. В данной работе интерес представляло исследование чувствительности в сфокусированных упругих волн с высокой частотой излучения (f=400-410 МГц) к изменению локальных упругих свойств и наличию микронесплошностей в металлических образцах, выполненных из жаропрочной стали 12Х1МФ. Разрешающая способность метода акустической микроскопии на данной частоте излучения составляет 2-3 мкм.

В результате исследований были получены акусто-микроскопические изображения микродефектов различного типа и геометрии (микротрещин, микроцарапин на поверхности, микропор различного размера и т. д.) в поверхностных и приповерхностных слоях исследуемых металлических образцов. Результаты экспериментов показали, что использование сфокусированного высокочастотного акустического излучения позволяет получать дополнительную информацию по сравнению с оптическим микроскопом. Так, акустическое изображение средней части трещины (рис.1б) не содержит информации о ржавчине на поверхности металла, однако, показывает изменение упругих свойств объекта и наличие микродефектов (микропор, цепочек микропор) под ржавчиной, что не видно из оптической микрофотографии (рис. 1а). Толщина средней части трещины по акустической микрофотографии составляет 25-30 мкм, что соответствует данным металлографического исследования данного образца.

Рис. 1. (а) Оптическое изображение трещины (100х), (б) акустическое изображение.

X, мкм

Y, мкм

б)

а)

100 мкм

Изменяя положения фокуса акустической линзы относительно поверхности образца, можно также визуализировать наличие микропор и микротрещин в различных приповерхностных слоях металла. Информация, получаемая с помощью акустической микроскопии, может быть использована при глубоком изучении процессов разрушения металлических объектов, зарождения в них микродефектов.

Работа выполнена по плану РАН (тема № 01.2.006 13393).

Литература

1. С.И. Березина, В.Е. Лямов, И.Ю. Солодов. Акустическая микроскопия // Вестник Московского университета. Серия физика, астрономия. 1977. Т.18. №1. С. 3-18.