- О возможности использования корней патологических зубов для установки штифтов при протезировании

Панфилов П.Е., Григорьев С.С.,  Зайцев Д.В.

Екатеринбург, Россия

Одним из проявлений патологии человеческих зубов при синдроме Шагрена (системного аутоимунного заболевания) является катастрофическое снижение прочности коронкового дентина. Клиническая практика показала, что корень пораженного зуба может оставаться у пациента, страдающего синдромом Шагрена, не вызывая нежелательных последствий. Задачей настоящей работы является изучение возможности использования корня для установки штифтов (при протезировании) на основе анализа морфологии здорового и патологического дентина и его распределения в корневой части. Образцы для металлографических исследований вырезали из премоляров, удаленных у больных, страдающих синдромом Шагрена. Рабочие поверхности одной части образцов были перпендикулярны корневому каналу, тогда как у другой - параллельны. Наблюдения проводили при помощи световых микроскопов в отраженном и проходящем свете. Основным отличием здорового дентина от патологического является отсутствие в последнем дентинных каналов или их склерозирование. Пораженные участки дентина отличались от здоровых по внешнему виду при наблюдении на малых увеличениях, что делает возможным изучение их распределение в корневой части зуба. Патологический дентин сосредоточен преимущественно около корневого канала. Граница между ним может быть как узкой, где склерозированный дентин сразу переходит в нормальный (дентинные каналы ориентированы по нормали к рабочей поверхности образца), так и протяженной, которая может достигать 0,5 мм (дентинные каналы наклонены к рабочей поверхности образца). Микроиндентирование не выявило различий между здоровым и патологическим дентином - оба показали высокую упругость. При эндодонтическом лечении (чистке) корневого канала удаляется окружающий его дентин. Можно предположить, что при этом будет удалена и большая часть пораженного дентина. Принимая во внимание, что механические свойства корневого дентина здорового и пораженного зубов практически не отличаются, можно дать рекомендацию, что корни зубов пациентов, страдающих синдромом Шагрена, можно использовать для установки штифтов при протезировании.

Работа поддержана в рамках программы Минобрнауки РФ "Развитие научного потенциала высшей школы" (№ 2.2.2.2/5579).