ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ И ПАРАМЕТРОВ ШУМОВ БАРКГАУЗЕНА

Горкунов Э.С., Поволоцкая А.М., Соловьев К.Е., Задворкин С.М.

Екатеринбург, Россия

При исследовании магнитных характеристик, как параметров контроля напряженно-деформированного состояния стальных изделий, необходимо учитывать следующие обстоятельства: во-первых, возникающие в результате  пластической деформации на стадии изготовления остаточные напряжения, как правило, являются анизотропными, вследствие чего измерения магнитных характеристик следует проводить не менее, чем в двух направлениях; во-вторых, сами величины напряжений могут изменяться по длине деформированного образца вследствие возникновения значительных структурных неоднородностей в отдельных объемах материала.

Исследования гистерезисных свойств, в частности коэрцитивной силы, проводили на плоских разрывных образцах из нормализованной стали 45, подвергнутых пластической деформации одноосным растяжением в различной степени. Величину истинной деформации    варьировали в интервале от 0 до 0,12. Использовали П-образный приставной электромагнит. Измерения проводили в двух взаимно перпендикулярных направлениях, вдоль и перпендикулярно оси деформации, в восьми точках, равномерно расположенных по всей длине рабочей части образцов. Кроме измерений коэрцитивной силы, по той же схеме измеряли параметры шумов Баркгаузена с помощью цифрового анализатора шумов Баркгаузена MICROSCAN 600. Пластическая деформация на всех пластинах, кроме одной, была достаточно однородной, что подтверждается постоянством значений коэрцитивной силы, измеренной по всей длине образцов.

Проведенные исследования показали, что коэрцитивная сила, измеренная вдоль оси растяжения, существенно возрастает с увеличением степени пластической деформации. Величины коэрцитивной силы, измеренные в перпендикулярном оси растяжения направлении, также увеличиваются с ростом степени деформации, но данное изменение значительно меньше, чем в первом случае.

В отличие от коэрцитивной силы, параметры шумов Баркгаузена при измерениях вдоль и перпендикулярно оси растяжения ведут себя противоположным образом: среднеквадратичные значения напряжения при измерениях вдоль оси деформации падают, в перпендикулярном направлении – растут, а значения полуширины огибающей магнитных шумов увеличиваются при измерениях вдоль оси деформации и снижаются в перпендикулярном оси растяжения направлении. Однако следует отметить, что при степени деформации свыше 0,04 исследованные параметры шумов Баркгаузена практически не зависят от степени деформации.

На одной из исследованных пластин были выявлены возникшие в процессе деформации четко выраженные структурные неоднородности, вблизи которых при измерениях в различных точках по длине образца значительно изменялись как коэрцитивная сила, так и параметры шумов Баркгаузена. Наблюдаемые зависимости магнитных характеристик могут однозначно указывать на существенные отличия внутренних напряжений вблизи этих структурных неоднородностей от среднего уровня остаточных напряжений по всему образцу.

Таким образом, показана принципиальная возможность оценки степени пластической деформации по измерениям коэрцитивной силы во всем интервале , в то время как параметры магнитных шумов Баркгаузена применимы для этих целей в гораздо меньшем интервале степеней деформации.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант РФФИ № 08-08-90030-Бел_а).