НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ

В ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

РАСПЛАВОМ СТАЛИ

Севастьянов Г.М.

Комсомольск-на-Амуре, Россия

В различных областях промышленности получил распространение метод литья по выплавляемым моделям. Литье по выплавляемым моделям позволяет получать сложные, ажурные отливки с высоким качеством поверхности, практически не требующей последующей обработки, с высокой размерной и геометрической точностью. Кроме того, литье по выплавляемым моделям позволяет производить цельнолитые узлы механизмов сложнейших геометрических форм, избегая швов и перекосов, возможных в случаях их сборки из деталей.

Как и у любого другого метода, у метода литья по выплавляемым моделям есть свои сложные технологические моменты. Неверный выбор параметров процесса может привести к браку изделия или даже к срыву всего цикла работ.

В частности, при литье по выплавляемым моделям часто можно наблюдать растрескивание керамической оболочки в первые мгновения заливки металла в форму. Этот факт сложно объяснить, пользуясь традиционными критериями разрушения материала, имеющими дело с абсолютными величинами напряжений. Кроме того, в большинстве исследований на эту тему непосредственно самому процессу заливки не уделяется достаточного внимания, начальным условием в таких исследованиях является заполненность оболочки металлом [1].

С целью моделирования напряженно-деформированного состояния оболочковой формы непосредственно в первые мгновения заливки при литье по выплавляемым моделям были проведены расчеты с использованием метода [2]. Согласно расчетам, в процессе заливки со скоростью V = 0.1 л/с  максимальных значений напряжения σ22 и σ33 достигают примерно через 0.02 секунды во внутренних поверхностных сечениях на оси симметрии и явно не достигают критических значений, после которых должно происходить разрушение формы. Однако, внимательно исследуя характер изменения во времени значений напряжений, можно увидеть, что в поверхностных внутренних слоях оболочки на оси симметрии и вблизи нее наблюдается осцилляция нормального и тангенциального напряжений. Выше уровня заполняющего форму металла на внутренней поверхности они положительны, ниже – отрицательны. Колебание напряжения связано с растяжением-сжатием элемента слоя формы. Колебания напряжений хорошо отражаются разностной производной ΔσΔτ по времени. Осцилляции напряжений очень быстро затухают, что и обуславливает разрушение оболочки именно в первые мгновения заливки. Колебания напряжений во внутренних слоях быстро затухают по мере удаления от внутренней поверхности формы.  Выработанный критерий разрушения оболочки в процессе заливки металла имеет вид: Kр=Δσ/ΔτΔτ<Kpx, где σ- гидростатическое давление,  Kpx- предельно допустимое значение для заданного материала.

Литература

1. А. И. Евстигнеев, В. В. Петров, В. И. Одиноков, М. В. Салина. Математическое моделирование процесса кристаллизации металла в оболочковой осесимметричной форме. Известия  ВУЗов. Чёрная металлургия. 2005, № 9, с. 41 – 45.

2. Одиноков В. И., Каплунов Б. Г., Песков А. В., Баков А. А. Математическое моделирование сложных технологических процессов. М.: Наука, 2008.