Оценка механического состояния сварных соединений

конструкционной стали методом корреляции

цифровых изображений

Кибиткин В.В., Напрюшкин А.А., Солодушкин А.И., Плешанов В.С.

Томск, Россия

Экспериментальные исследования механизмов деформации и разрушения сварных соединений стали 10Г2С проводили в условиях многоцикловой усталости материала по схеме одноосного циклического растяжения при нагрузке =100100 МПа. Плоские образцы вырезали из облицовочного слоя. Изображения поверхности материала (50) от микроскопа Axiovert 25CA регистрировали камерой Infinity 1M (12801024, 8 разрядов) и записывали в компьютер. Эти изображения фиксировали по всей области сварного соединения. Поля векторов необратимых смещений и деформацию измеряли (вычисляли) с помощью метода корреляции цифровых изображений.

Выявлены три стадии разрушения. Первая стадия (0    0,15) связана с деформационным упрочнением и развитием фронтов локализованной пластической деформации. Вторая стадия (0,15    0,6) обусловлена незначительной деформацией материала и формированием усталостной трещины, третья (0,61) – с развитием трещины и разрушением сварного соединения. Здесь   циклическое отношение.

На примере данного материала видно, что существуют несколько параметров, связанных с текущим механическим состоянием материала. Деформация изменяется в пределах четырех порядков, развивается весьма неоднородно в пространстве и времени и носит прерывистый характер (рис. 1). Зависимость деформации xx() можно аппроксимировать функцией  при . В области основного металла 1/цикл, для ЗТВ 1/цикл, для шва 1/цикл. Вторая константа  не зависит от материала и составляет .

Рис. 1. Пространственные распределения деформации. N=1,65105.

Другим критерием механического состояния может служить скорость роста усталостной трещины . Здесь  мкм/цикл, ,  при . Скорость раскрытия вершины трещины (третий критерий) связана с циклическим отношением и описывается соотношением , где мкм/цикл,  при .

Таким образом, метод корреляции цифровых изображений позволяет измерять поля смещений и деформацию материала при усталости и оценивать его текущее механическое состояние.

Работа поддержана грантом РФФИ №07-08-00060.