К  ДИАГНОСТИКЕ  ФАЗОВОГО СОСТАВА И  СТРУКТУРНОГО  СОСТОЯНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  МАГНИТНЫХ  СПЛАВОВ

## Носкова Н.И., Лаврентьев А.Г.

Екатеринбург, Россия

Рассмотрены различные структурные состояния: микрокристаллическое, субмикрокристаллическое и нанокристаллическое, каждое с разным набором размеров зерен. Ранее [1] было показано, что параметры эффекта Баркгаузена для микрокристаллического cтруктурного состояния изменяются при переходе от мелкого зерна 2 мкм к крупному 100 мкм.

В настоящей работе изучено  структурное состояние аморфных сплавов Fe5Co70Si15B10,  Fe60Co20Si5B15, Co81,5Mo9,5Zr9  после различных термических и термомагнитных обработок. Установлена связь особенностей тонкой структуры на начальной стадии нанокристаллизации исследованных расстекловывающихся аморфно-нанокристаллических сплавов с информативными параметрами эффекта Баркгаузена.

Особенности структуры аморфно-нанокристаллических сплавов после термо-магнитной обработки можно характеризовать наличием внутренних упругих напряжений, возникновением предвыделений в виде концентрационного расслоения аморфной матрицы, размером нанозерен и химическим составом наноразмерных фаз. Структурное исследование сделано методом просвечивающей электронной микроскопии в режиме высокого разрешения.

Обнаружено, что перемагничивание образцов, прошедших термомагнитную обработку в постоянном магнитном поле, осуществляется комплексом скачков Баркгаузена с близкими полями старта. Впервые показано, что параметры эффекта Баркгаузена коррелируют с особенностями тонкой структуры расстекловывающихся аморфных сплавов в интервале образующихся нанозерен и частиц нанофаз  20 -2 нм.

Нами показано, что при расстекловывании и нанокристаллизации аморфного состояния в зависимости от температурных условий отжига, при которых происходит выделение нанофаз и образование нанозерен, параметры эффекта Баркгаузена также закономерно изменяются и могут быть использованы для контроля структурного состояния этих сплавов.

Установлена связь особенностей тонкой структуры аморфных и аморфно-нанокристаллических сплавов на начальных стадиях нанокристаллизации с величиной поля смещения петли гистерезиса исследованных сплавов. Показано, что перемагничивание образцов, прошедших термомагнитную обработку в постоянном магнитном поле, осуществляется комплексом скачков Баркгаузена с близкими полями старта, что приводит к росту магнитных потерь.

Приводится объяснение обнаруженным эффектам: смещение положения и величины размытия пиков на огибающей потока скачков Баркгаузена, на основании учета размера нанозерен матрицы и химического состава нанофазы.

Совокупность полученных и имеющихся данных об изменении параметров эффекта Баркгаузена при растекловывании и нанокристаллизации аморфных сплавов, с учетом данных об изменении параметров эффекта Баркгаузена в зависимости от размера зерна в микрокристаллических сплавах может быть рекомендована для диагностики структурного состояния микро-, субмикро-, нанокристаллических сплавов, а также для аморфных мате-риалов. По результатам исследования получен патент на способ "Магнитной структуро-скопии ".

Литература

1. Э.С.Горкунов, Ю.Н.Драгошанский, М.Миховски  Эффект Баркгаузена и его  использование  в структуроскопии  ферромагнитных материалов.  Обзор III.  Влияние  размера кристаллического зерна // Дефектоскопия. 1999. № 8. С.3–25.