НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ

Чугреев С.А.1, Музгина Е.В.2, Герасимов С.И.1

1Новосибирск, Россия; 2Екатеринбург, Россия

Цель работы: исследование возможности применения оптических методов для неразрушающего контроля компакт-дисков.

На сегодняшний день компакт-диски (КД) различных модификаций по-прежнему остаются одним из самых широко применяемых носителей информации. Практика использования КД и визуальный осмотр в лаборатории более 1000 образцов показали, что при хранении и эксплуатации КД может происходить их деформация, а также появление трещин вплоть до разрушения КД. Наши исследования посвящены разработке способов неразрушающего контроля КД с применением оптических методов.

Для контроля напряженного состояния КД, а также для выявления трещин и других несплошностей по всей поверхности КД предлагается применять метод фотоупругости. КД изготавливаются из поликарбоната, обладающего эффектом двулучепреломления, а металлизированное покрытие, нанесенное на одну из поверхностей КД, обеспечивает идеальные условия для регистрации фотоупругой картины полос, наблюдаемой в отраженном свете. Поэтому предлагается применять V-образную схему, представленную на рис.1 (1 – источник света, 2 – поляризатор, 3 – объект исследования (компакт диск), 4 – анализатор, 5 – фотоаппарат). Разрешающие уравнения для нее выглядят так:

σ1−σ2=Nλ(2tK),                                                  	σx−σy=(σ1−σ2)cosθ,                                       	τxy=12(σ1−σ2)sinθ,                                                   где σ1, σ2 – главные напряжения, N – порядковый номер интерференционной полосы,  - длина волны источника света, K – коэффициент оптической активности, характеризующий физические свойства материала,  - параметр изоклины. Для контроля внутренней прозрачной части КД также возможно применение схемы на просвет (рис.1). Фотоупругость позволяет оценить номинальные величины напряжений и их градиентов, провести количественные измерения напряженного состояния по всему полю объекта контроля. Успешное применение метода зависит только от точного определения цвета полосы (изохромы) и от соотношения между порядком полосы и величиной напряжения. Изменение картины полос вблизи несплошностей позволяет использовать метод для выявления различных дефектов по всей рабочей поверхности КД.

Для контроля плоскостности и разнотолщинности КД предлагается применять метод оптической интерферометрии. В качестве источника монохроматического света используется лазер с длиной волны 632,8 нм. Схема установки представлена на рис.2. Из оптической схемы установки с использованием известных соотношений геометрической оптики получено выражение для оценки максимальной величины прогиба КД. Также по интерференционной картине полос возможно определение градиента толщины КД.

Литература

1. Герасимов С.И., Чугреев С.А., Васильев С.П. Расчетно-экспериментальный анализ прочности оптических носителей информации. Контроль. Диагностика. 2009, №3, с.25-28.