ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

НА ЗАКРИТИЧЕСКОЙ СТАДИИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Вильдеман В.Э., Власова М.Л., Ильиных А.В., Санникова Т.В., Третьяков М.П.

Пермь, Россия

Изучение факторов, влияющих на характер процессов образования и развития дефектов, связано с исследованием явления деформационного разупрочнения материалов на закритической стадии деформирования, непосредственно предшествующей моменту разрушения [1]. Анализ основных закономерностей этого явления на основе экспериментальных исследований, а также их математическое моделирование создают условия для более точного прогнозирования условий потери несущей способности деформируемых тел и анализа возможностей управления процессами разрушения.

На основе результатов математического моделирования процессов разрушения структурно неоднородных тел анализируются вопросы правомочности описания заключительной стадии деформирования с помощью эффективных характеристик. Полученные результаты свидетельствует в пользу связи характеристик разупрочнения с параметрами, имеющими размерность длины и позволяющими описать масштабные эффекты [2]. Разрушение не происходит при фиксированном, наперед заданном, для данного материала значении какой-либо меры напряженного состояния в точке. Условия разрушения формируются в процессе деформирования, имеют нелокальный характер и ключевым образом определяются не только свойствами среды, но и механическими свойствами нагружающей системы, что приводит к отказу от использования критериев прочности в традиционном их понимании. Предлагаемый альтернативный подход заключается в том, что условия разрушения в результате потери устойчивости процесса неупругого деформирования определяются непосредственно из решения краевой задачи, при формулировке которой диссипативные свойства материала учитываются в определяющих соотношениях с помощью материальных функций, а условия нагружения — с помощью локальных или нелокальных граничных условий контактного типа.

Теоретические положения иллюстрируются аналитическими решениями простейших задач для тел с зонами разупрочнения и стержневых систем, численными решениями краевых задач механики неупругого деформирования и разрушения для тел с концентраторами напряжений и композитов волокнистой, слоистой и зернистой структур.

В работе предусмотрено изучение поведения материалов на стадии закритического деформирования в условиях плоского напряженного состояния с использованием сервогидравлической двухосевой испытательной системы Instron 8850. Исследование развития зон неупругого деформирования на образцах с концентраторами напряжений осуществляется с использованием цифровой оптической системы  LIMESS Vic-3D.

Экспериментальная часть работы проводится на оборудовании Центра экспериментальной механики аэрокосмического факультета Пермского государственного технического университета.

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты РФФИ 08-08-00702 и РФФИ-Урал 07-01-96021).

Литература

1. В.Э. Вильдеман, Ю.В. Соколкин, А.А. Ташкинов. Механика неупругого деформирования и разрушения композиционных материалов. – М.: Наука. Физматлит, 1997. – 288 с.

2. В.Э. Вильдеман, А.В. Ильиных. Моделирование процессов структурного разрушения и масштабных эффектов разупрочнения на закритической стадии деформирования неоднородных сред // Физическая мезомеханика. 2007, Т. 10, № 4, 23-31.