ИССЛЕДОВАНИЕ ХЛАДОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ,

ПОДВЕРГНУТЫХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ПО МЕТОДУ РКУП

Лукин Е.С., Иванов А.М.

Якутск, Россия

Введение. Развитие современных методов и новаторских подходов в конструировании стимулирует разработки новых методов и способов улучшения характеристик существующих материалов. К примеру, развиваемый Р.З. Валиевым и другими метод интенсивной пластической деформации (ИПД) по способу равноканального углового прессования (РКУП) позволяет существенно повысить прочность обрабатываемых металлов и сплавов [1].

Изделия, прошедшие механическую обработку по способу РКУП, обладают уникальной структурой и высокими прочностными характеристиками. Применение ИПД для упрочнения малоуглеродистых сталей по способу РКУП позволяет повысить предел текучести с 300÷350 МПа до 800÷900 МПа [2]. Однако, упрочнение малоуглеродистой стали по способу РКУП приводит к охрупчиванию материала [3]. Повышение порога хладноломкости стали, упрочненной методом ИПД, особенно негативно сказывается в условиях низких климатических температур. Целью проводимого исследования является получение заготовок из малоуглеродистой стали, упрочненных ИПД и обладающих оптимальным сочетанием характеристик прочности и сопротивления хрупкому разрушению, особенно в условиях низких климатических температур.

Объект исследования. В качестве объекта исследования использована малоуглеродистая конструкционная сталь Ст3сп. Механические испытания стандартных гладких образцов из стали Ст3сп в состоянии поставки показали, что предел текучести и предел прочности составляют 330 МПа и 510 МПа, соответственно.

Упрочнение исследуемой стали. Упрочнение стали проведено с использованием специальной оснастки, изготовленной для реализации метода ИПД по способу РКУП. Заготовки подвергнуты РКУП по маршруту C с количеством проходов равным 8-ми.

Результаты механической обработки. В результате механического упрочнения стали  по   способу РКУП, предел  текучести  и  предел прочности Ст3сп повысился до 820 МПа и 835 МПа, соответственно. Вместе с повышением прочности наблюдается существенное снижение характеристик пластичности материала.

Выводы. Упрочнение малоуглеродистой стали Ст3сп методом ИПД по способу РКУП, приводит к существенному повышению прочностных характеристик материала. Однако упрочение приводит к снижению сопротивления хрупкому разрушению. Это подтверждается результатами испытаний на ударную вязкость.

Применение комбинированной термомеханической обработки малоуглеродистой стали Ст3сп по схеме «закалка + РКУП + отпуск», позволяет существенно улучшить показатели ударной вязкости с незначительным снижением характеристик прочности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 09-01-98507.

Литература

1. Валиев Р.З., Александров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией. М.: Логос. 2000. – 272 с.

2. Иванов А.М., Петрова Н.Д., Лукин Е.С., Платонов А.А., Петров П.П. Структура, свойства и тепловое излучение при деформировании металлов и сплавов, подвергнутых равноканальному угловому прессованию // Сб. тезисов докладов III-ей Евразийской научно-практической конференции «Прочность неоднородных структур», ПРОСТ-2006. – Москва, 2006. – С. 147.

3. Gorokhov A.M., Ivanov A.M., Lukin E.S. Blow-bending work of crack nucleation and propagation of ultra fine-grained structure steel probes // Modern materials and technologies 2007: Materials by Int. VIII Russia-China Symp. – Khabarovsk: Pacific National University, 2007. – vol. 2. – pp. 176-179.