Изменение механических свойств сварных соединений магистральных газопроводов после длительной эксплуатации

Голиков Н.И., Литвинцев Н.М.

Якутск, Россия

В процессе длительной эксплуатации в металле имеют место структурные изменения, и, как следствие, уменьшение пластичности и изменение соответствующих характеристик. Одной из причин охрупчивания конструкционных материалов является циклическая деформационная усталость.

В настоящей работе проведены исследования механических свойств основного металла и кольцевого стыка труб магистрального газопровода диаметром 530 мм с толщиной стенки 7 мм, из стали 09Г2С после длительной эксплуатации (около 40 лет).

Механические характеристики определены одноосными растяжениями образцов из основного металла трубы и со сварным швом, с помощью универсальной электромеханической испытательной машины «ZWICK Z600» (Германия). При сравнении результатов испытаний получено, что предел текучести и временное сопротивление образцов со сварными соединениями на 2 – 3 % больше, чем основного металла. Но относительное удлинение образцов со сварными соединениями на 16,5 % меньше чем основного металла.

Для ударных испытаний были изготовлены образцы с U-образным надрезом, которые были отобраны с основного металла (ОМ), околошовной зоны (ОШЗ), металла шва (МШ). Испытания на ударный изгиб проведены на маятниковом копре модели 2010 КМ-30, с энергией 300 Дж, при различных значениях температуры. Самым низким значением ударной вязкости обладает металл шва, а ударная вязкость околошовной зоны при температуре испытания минус 60 оС меньше чем основного металла на 16 %.

В целом, определенную роль при снижении ударной вязкости металла шва и околошовной зоны, а также относительного удлинения образцов со сварными соединениями по сравнению с механическими характеристиками основного металла магистрального газопровода диаметром 530 мм можно отнести к растягивающим остаточным сварочным напряжениям.