Стадии и характерные масштабы формирования фрактальной структуры на фольгах монокристалла алюминия <001>{100} при несвободном циклическом растяжении

Кузнецов П.В., Петракова И.В.

Томск, Россия

В работе [1] при исследовании фольг монокристаллов алюминия {100}<001>, закрепленных на плоских образцах высокопрочного сплава Д1, подвергнутых циклическому растяжению, было установлено, что образующиеся на фольгах деформационные структуры характеризуется самоподобием в диапазоне масштабов от долей микрон до сотен микрон. Это позволяет применить фрактальный анализ, как один из наиболее эффективных методов количественного описания самоподобных объектов. В связи с этим, целью настоящей работы являлось исследование стадий и характерных масштабов формирования фрактального рельефа, образующегося на фольгах монокристаллов алюминия {100}<001>, при несвободном циклическом растяжении.

Анализ проводили по оригинальной методике [2] определения фрактальной размерности с помощью структурной функции путем обработки оптических изображений и лазерных профилограмм. В первом случае использовали фрактальную модель наклона, при котором расчет данных проводили по сигналу яркости изображения. В случае обработки лазерных профиллограмм использовали фрактальную модель высоты, при этом структурную функцию рассчитывают по величине высоты профиля. Анализировали зависимости структурной функции от расстояния между точками изображения в дважды логарифмических координатах. Наличие участков зависимостей, на которых экспериментальные точки описываются прямыми линиями с наклоном по отношению к осям, говорит о существовании корреляции между точками изображения. Тангенс угла наклона этих участков определяет фрактальную размерность Df, а проекция их на ось масштабов – верхнюю границу фрактального поведения Lmax. Зависимости структурных функций от расстояния между точками в дважды логарифмических координатах, рассчитанные по оптическим изображениям, имеют два таких участка, а соответствующие зависимости, построенные по лазерным профилограммам – только один участок. Таким образом, по оптическим изображениям были определены две пары фрактальных характеристик рельефа, а по лазерным профиллограммам – одна пара количественных параметров. Полученные зависимости фрактальных характеристик от числа циклов растяжения для оптических изображений и для лазерных профилограмм обнаруживают четыре стадии поведения. Стадийное поведение фрактальной размерности рельефа поверхности образцов при растяжении ранее наблюдали в [2], при этом рост фрактальной размерности рельефа авторы [2] объясняли переходом на более высокий структурный уровень пластической деформации.

Проведенные исследования показали, что наблюдается хорошее согласие между стадийным поведением зависимостей фрактальных характеристик, полученных при анализе оптических изображений и лазерных профиллограм, и результатами исследования и эволюции деформационных структур на фольгах монокристалла алюминия [1].

Выражаем благодарность проф. Засимчук Е.Э., с.н.с. Гордиенко Ю.Г. и др. (ИМФ НАН Украины) за предоставленные фольги монокристаллов алюминия. Работа была выполнена при финансовой поддержки фонда ИНТАС (проект № 04-80-7078).

Литература

1. П.В. Кузнецов, И.В. Петракова, Ю.Г. Гордиенко, Е.Э. Засимчук, В.Л. Карбовский. Образование самопободных структур на фольгах монокристаллов алюминия {100}<001> при циклическом растяжении. Физическая мезомеханика. 2007, Т.10, №6, С. 33-42.

2. П.В. Кузнецов, В.Е. Панин, Ю. Шрайбер. Фрактальная размерность как характеристика стадий деформации на мезоуровне при циклическом и активном нагружении. Материаловедение. 2000, №10, С. 23 – 29.