ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ РАЗРУШАЕМОСТИ МЕТАЛЛОВ В СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Муратов К.Р., Новиков В.Ф., Бахарев М.С., Рышков В.А.

Тюмень, Россия

Целью исследования явился поиск метрологических параметров металлов, направленных на разработку экспресс-метода, позволяющего на стадии изготовления металлоконструкции предсказать ее электрохимическое коррозионное разрушение.

Для косвенных методов прогнозирования электрохимического разрушения был выбран прямой метод измерения электрохимического потенциала (ЭХП), магнитный метод и контроль по термо-ЭДС (ТЭДС).

Перспективным параметром выбрана напряженность магнитного поля рассеяния локально намагниченного участка стали Нn.

ТЭДС обусловлена электрическим полем, локализованным в приконтактном слое и, таким образом, связана, как и коррозия, с поверхностью металла. ТЭДС обладает хорошей чувствительностью к химическому составу и виду термической обработки стали.

ЭХП образца определялся относительно электрода из карбонильного железа в растворе FeSO4. В этом случае незначительные химические и структурные отличия исследуемых участков поверхности образца оказывают заметное влияние на измеряемый параметр (разность ЭХП). Таким образом, повышается чувствительность измерений.

В работе приводятся результаты исследования фрагмента изготовленного из стали 09Г2С трубопровода, разрушенного коррозией, а также исследования переключателя скважин (ПСМ), изготовленного из стали 09Г2С и вваренных в него трубах из стали 20А и неизвестной стали (таблица 1), который также был подвержен мощному коррозионному изъязвлению поверхности.

Таблица 1. Значения исследуемых параметров фрагмента ПСМ.

|  | 09Г2С |  |  |  |  |  | Неизвестная сталь |  | 20А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № точек | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| , мВ | -15 | -8 | -28 | -23 | -10 | -10 | -32 | -35 | -4 |
| ТЭДС,мВ | 18,0 | 17,2 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,8 | 24,5 | 24,7 | 35,1 |
| Нn, А/м | 252 | 214 | 190 | 186 | 228 | 225 | 432 | 435 | 255 |

Найдена неоднородность химического состава, установлены отличия по структуре и свойствам исследованных фрагментов металлоконструкций, выявлены наиболее электроположительные и электроотрицательные участки. Последние играют роль разрушителей в эксплуатируемых металлоконструкциях. Определены величины косвенных параметров Нn, ТЭДС, выявлена их корелляция с коррозионной активностью, что дает возможность оперативно выявлять гальванические коррозионные пары.

Выводы:

1. В областях аномального коррозионного разрушения наблюдается разница в значениях ЭХП и Нn, ТЭДС.

2. Контроль стальных изделий по величине ЭХП, Нn и отчасти ТЭДС позволит уже на фазе изготовления избежать ущербных с точки зрения технологии изготовления и сочетания конструкционных элементов, предназначенных для работы в условиях коррозионной среды.