КОНТРОЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ МЕТОДОМ МАГНИТОУПРУГОГО РАЗМАГНИЧИВАНИЯ

Новиков В.Ф., Сорокина С.В., Муратов К.Р.,Федоров Б.В.

Тюмень, Россия

Существующие методы диагностики механичесих напряжений: ультразвуковые, магнитные (электромагнитные и коэрцитиметрический), оптические, и др. испытывают определенные сложности при контроле сложно - напряженного состояния стали.

В работе рассматривается перспективность использования магнитоупругого размагничивания (магнитоупругая память МУП) для контроля сложно нагруженного магнетика. Метод МУП эффективен при контроле ветровой и снеговой нагрузки металлоконструкции, контроле напряжений в подъемных кранах,сосудах высокого давления и т.п.

Исследования проводились на стальной пластине (сталь Ст3), являющейся дном цилиндра, диаметром 0,5м, высотой 0,2м, толщиной дна - 3мм. Нагружение производилось винтом, закрепленном в перекладине и упирающимся в центр дна цилиндра с внутренней стороны. С помощью тензодатчиков измерялись радиальные и тангенциальные деформации, рассчитывались по известным формулам (для плоской задачи) величины радиальных и тангенциальных составляющих напряжений и величины эффективного напряженияσэф.

Локальное намагничивание в выбранных участках производили электромагнитом броневого типа и путем перемещения постоянного магнита вдоль по радиусу (радиальное намагничивание). Измерения напряженности магнитного поля рассеяния Н производили приборами: ИКНМ-2ФП и Ф-205.38. Исследовалось распределение напряженности магнитного поля рассеяния намагниченных участков пластины и его изменение после приложения нагрузок. По полученным данным была построена зависимость относительного размагничивания (Но-Н)/Но как функция радиальных,тангенциальных и эффективных напряжений. Установлена монотонная зависимость величины (Но-Н)/Но от компонент напряжения и величины эффективного напряжения. Показано, что заметную роль в изменении величины поля играет анизотропия (разность между радиальными и тангенциальными составляющими напряжений) и изгиб пластины, т.е. касательные напряжения.