ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ МЕТОДОМ ИНСТРУМЕНТИРОВАННЫХ УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Гладковский С.В., Бородин Е.М., Вичужанин Д.И., Двойников Д.А., Богданова Т.П.

Екатеринбург, Россия

Представлены результаты испытаний на ударную вязкость стали 45, мартенситно-стареющей стали ЭП678 и двух- и трехслойных композитов на основе углеродистых сталей Ст0 и 09Г2С, аустенитной стали 12Х18Н10Т и меди марки М1, полученных сваркой взрывом. Испытания образцов с V–образным надрезом, а также с дополнительно наведенной усталостной трещиной проводились при Т=20 ºС на инструментированном маятниковом копре Tinius Olsen IT542M с записью диаграмм «нагрузка/энергия-время/прогиб». На части образцов при проведении ударных испытаний параллельно с записью диаграмм нагружения с помощью системы Vallen AMCY фиксировались сигналы акустической эмиссии. Запись и обработка диаграмм ударного нагружения с помощью компьютеризированной системы MPM/Tinius Olsen позволила автоматически определить нагрузку, соответствующую началу пластического течения, пиковую нагрузку  и нагрузку срыва хрупкой трещины, а также оценивать соотношение работы зарождения и распространения трещины. Методами экспериментальной механики разрушения по параметрам ударных испытаний были определены значения динамической трещиностойкости (К1d и J1d) и проанализирована их связь с полученными ранее характеристиками трещиностойкости при статическом нагружении (К1с и J1с ). Проведена классификация основных типов диаграмм ударного нагружения для материалов с различным уровнем ударной вязкости.

Для стали ЭП678 изучено влияние температуры старения на характеристики ударной вязкости и динамической трещиностойкости. Показано, что с повышением температуры старения от 540 до 620 ºС на фоне общего повышения ударной вязкости происходит смена соотношения работы зарождения (Аз) и распространения трещины (Ар): последняя при температуре старения свыше 580 ºС становится существенно выше, чем работа зарождения трещины.

Показана возможность использования метода акустической эмиссии для изучения процесса разрушения металлических материалов в условиях ударного нагружения. Согласно полученным данным в процессе испытаний на ударную вязкость фиксируется одиночный импульс, интегрально включающий в себя акустические сигналы от соприкосновения ударного ножа с образцом и от процесса разрушения образца. Вместе с тем анализ амплитудно-частотных спектров выявил значительное различие в спектральной плотности сигналов, записанных в полосе частот 80-500 кГц, для образцов с V-образным надрезом и трещиной, а также для однотипных образцов, состаренных по различным режимам.

Выявлены особенности процесса разрушения композита «Сталь12Х18Н10Т–Сталь09Г2С-Сталь12Х18Н10Т», проявляющиеся в дополнительных осцилляциях нагрузки в предпиковой области при прохождении магистральной трещины через границу сварного шва и связанные с дополнительной диссипацией энергии разрушения за счет частичного ответвления трещины вдоль границы раздела слоев нержавеющей и углеродистой стали. Установлено, что в зависимости от ориентации линии надреза относительно плоскости сварного соединения ударная вязкость композитов различается в 2,5-3,5 раза. Проведенный макро- и микрофрактографический анализ поверхностей разрушения позволил выявить ряд особенностей динамического распространения трещин в конструкционных сталях и полученных сваркой взрывом металлических композитах.

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ-Урал и Правительства Свердловской области (проект № 07-02-96049).