ЗАКАЛОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЕ ВАЛОВ

Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

Закалка применяется для создания в валах упрочнённого поверхностного слоя. Однако при этом в центральной зоне вала возникают растягивающие напряжения, которые при определённых условиях могут приводить к разрушению (появлению внутренних трещин, перпендикулярных к продольной оси). В работе приводится расчёт напряжённо-деформированного состояния вала после закалки и изучается возможность его разрушения.

1. Постановка задачи и модель материала. Рассмотрим длинный круговой цилиндр радиуса , в котором после закалки в поверхностных слоях образовались первоначальные закалочные деформации

(1)

Здесь  − коэффициент свободной структурной деформации ,  − объёмное содержание стеснённой фазы, появившейся в поверхностном слое в результате закалки ,  − соответственно начальные радиальные, тангенциальные и продольные деформации. Первоначальные деформации инициируют появление в цилиндре поля закалочных самоуравновешенных напряжений.

Поле самоуравновешенных напряжений может привести к образованию неупругих участков в цилиндре и даже к разрушению. В данной задаче будем рассматривать повреждающийся (разупрочняющийся) материал, где напряжения и деформации связаны полной диаграммой деформирования с падающей ветвью. На рис. 1 показана полная диаграмма в координатах  (наибольшее главное напряжение) и  (соответствующая главная деформация).

На рисунке  − предел прочности и отвечающая ему деформация;  − деформация разрушения;  − числовой параметр, определяющий наклон падающей ветви;  − модуль упругости Юнга;  − модуль спада. Разгрузка из любой точки падающей ветви происходит по линейному закону с модулем . Пластическая деформация в общем виде, при условии, что коэффициент поперечной деформации не меняется при деформировании, связана с полной деформацией по формуле

,								         (2)

где  − приращения пластических (неупругих деформаций);  − приращения полных деформаций. При сжатии предполагаем упругий характер деформации с модулем .

2. Исходная задача. Для определения напряжённо-деформированного состояния в цилиндре необходимо решить краевую задачу, состоящую из уравнения равновесия

,									         (3)

соотношений Коши

(4)

определяющих соотношений

(5)

и граничных условий

(6)

Здесь  и  − коэффициента Ляме;  − радиальное перемещение точек цилиндра;  − коэффициент Пуассона;  − радиальные, тангенциальные и продольные напряжения, полные и пластические деформации соответственно; . На торцах граничные условия заданы в смысле Сен-Венана: равнодействующая напряжений  равна нулю.

Данная задача путём подстановки соотношений Коши (4) в определяющие соотношения (5), а затем в уравнение равновесия (3) сводится к уравнению Ляме в перемещениях

(7)

Решая полученное уравнение, находим

(8)

Учитывая второе из граничных условий (6), определяем . Константу  будем находить из граничного условия  в соответствующих краевых задачах.

3. Основная краевая задача. При заданных значениях пластических и начальных деформаций решение исходной краевой задачи (3)−(6) представляется суммой решений краевых задач: основной задачи с нулевыми пластическими деформациями и корректирующей задачи с нулевыми начальными деформациями [1].

В основной задаче решение уравнения Ляме имеет следующий вид [2]:

(9)

Тогда остаточные напряжения (обозначены двумя штрихами) в цилиндре определяются формулами

Деформации, отсчитываемые от состояния элемента материала, свободного от связей, и связанные с остаточными напряжениями законом Гука, равны

4. Корректирующая краевая задача. В корректирующей задаче решение уравнения Ляме имеет вид

(10)

После определения константы  по формулам (4) вычисляем деформации, а по определяющим соотношениям (5), где  − напряжения. В результате имеем:

Здесь  − совместные деформации;  − самоуравновешенные напряжения, отвечающие неупругим деформациям.

5. Итерационная процедура решения исходной краевой задачи. Так как пластические деформации, могущие возникнуть в результате закалки, изначально известны, то при решении исходной задачи необходимо применить следующую итерационную процедуру:

─ задать значение , глубину закалки  и вычислить напряжения  и деформации  (решение основной задачи);

─ найти в каждой точке цилиндра наибольшие главные напряжения  и деформации ;

─ вычислить значения ;

─ если , то найденные напряжения и деформации определяют искомое напряжённо-деформированное состояние цилиндра;

─ если  для некоторой области цилиндра, то провести корректировку основной задачи;

─ в области, где , определить деформации за пределом прочности и найти приращения пластических деформаций по формуле (2);

─ решить корректирующую задачу и получить решения  и ;

─ Суммировать решения основной и корректирующей задач, в результате получится второе приближение исходной задачи:   , , , ;

─ в области, где , вычислить новые значения предела прочности по формуле ;

─ повторить всю процедуру, начиная с определения главных напряжений и деформаций,  и новых пределов прочности;

─ в результате находим следующее приближение напряжений и деформаций;

─ продолжать процедуру до тех пор, пока вычисляемые значения параметра  не станут меньше единицы.

На рис. 2 приведено распределение по радиусу пределов прочности по наибольшим главным напряжениям (продольным напряжениям ) при значении параметра . Вычисления проводились при  ( для неповреждённого материала), мм, мм, .

Анализ результатов показывает, что до определённых значений  (объёмного содержания ) материал в центре цилиндра находится на упругой или упругопластической стадии (кривые 1, 2 на рис. 2). При увеличении параметра  в центре цилиндра происходит разрушение  под действием продольных напряжений.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН № 22 (проект № 09-П-1-1008).

Литература (Times New Roman, 10, курсив, по центру)

1. В.В. Стружанов, В.И. Миронов. Деформационное разупрочнение материала в элементах конструкций. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 1995. 192 с.

2. С.П. Тимошенко, Дж. Гудьер. Теория упругости. М: Наука, 1975. 576 с.

# Text boxes

Рис. 1. Полная диаграмма

деформирования

Рис. 2. Распределение пределов прочности