ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА РАСТЯЖЕНИЯ НАНОЦЕПОЧЕК

Стружанов В.В.

Екатеринбург, Россия

Наноструктурные материалы представляют собой композиты, в которых наноэлементы разделены матричной прослойкой, также имеющей наноразмеры. При моделировании таких материалов, как правило, наноэлементы можно считать абсолютно жёсткими, то есть деформирование происходит только за счёт изменения расстояния между наноэлементами и возможна физическая дискретизация среды, заключающаяся в замене действия прослойки на наноэлементы центральными силами. При этом в силу различие объёмов прослоек, разделяющих наноэлементы, данные центральные силы также будут различны. Полагается, что диаграмма усилий при растяжении произвольных двух наноэлементов имеет восходящую и ниспадающую до нуля ветви. На восходящей ветви процесс растяжения устойчив, на ниспадающей – неустойчив.

Исследование устойчивости растяжения рассматриваемых наносистем осуществляется следующим образом. Для каждой системы выписывается потенциальная функция, характеризующая её состояние. Тип равновесия определяет матрица Гессе этой функции. Переход из состояния устойчивого равновесия в состояние неустойчивости происходит в момент, когда детерминант матрицы Гессе обращается в нуль. Для каждой системы построены дискриминантные конусы матрицы Гессе, разделяющие пространство, параметризованное компонентами матрицы Гессе, на области устойчивости и неустойчивости. Процесс растяжения представляется движением изображающей точки в указанном пространстве. Сначала изображающая  точка располагается внутри дискриминантного конуса и процесс растяжения устойчив. Потеря устойчивости процесса, а, следовательно, разрушение наноструктуры происходит тогда, когда изображающая точка пересекает коническую поверхность.

Работы выполнена по Программе Президиума Российской академии наук № 22 (проект № 09-П-1-1008).