ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИОННОМУ КРИТЕРИЮ ОТКАЗА В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ

Радченко В.П., Шершнева М.В., Попов Н.Н.

Самара, Россия

В работе [1] предложен метод исследования надежности стержневых конструкций из стохастически неоднородного материала, работающих при одноосном нагружении в условиях первой и второй стадии ползучести, когда ограничение накладывается на накопленную деформацию. В настоящей работе  этот метод обобщен на случай третьей стадии ползучести и разрушения материала.

В качестве определяющих соотношений использован вариант кинетический уравнений ползучести с параметром поврежденности энергетического типа [2], в котором все случайные параметры распределены по нормальному закону. В связи с тем, что деформация ползучести  является неубывающей функцией, функция , покинув в некоторый момент времени область , затем в эту область возвратиться не может. Поэтому для вероятности безотказной работы  на отрезке времени  имеет место формула

,	(1)

где — предельно допустимое значение деформации ползучести. Однако этот метод дает величину так называемого назначенного ресурса для множества (партии) однотипных элементов конструкций, эксплуатирующихся в одинаковых условиях.

Фактический ресурс  конкретного изделия — случайная величина и определяется моментом достижения деформацией заданной величины . Так как при ползучести для однотипных изделий существует значительный разброс деформаций [1], то и для индивидуального ресурса , который зависит от деформации, разброс будет существенным. Таким образом, если эксплуатировать стержневые конструкции по назначенному ресурсу , то значительная часть конструкций будет сниматься с эксплуатации задолго до исчерпания ее фактического ресурса. В связи с этим для увеличения коэффициента использования ресурса конструкции предлагается в момент выработки  измерять накопленную деформацию и с ее учетом для каждой конкретной конструкции индивидуально решать вопрос о целесообразности и продолжительности дальнейшей эксплуатации.

Теперь надежность конкретной конструкции при  характеризуется условной вероятностью безотказной работы:

.	(2)

Разработана детальная методика, позволяющая реализовать подход на основании формулы (2). Выполнена экспериментальная проверка методики оценки индивидуального ресурса на основании ползучести одноосных образцов из стали 12Х18Н10Т при  (всего 21 образец при четырех уровнях напряжений). Показано, что учет индивидуальных деформационных свойств позволил увеличить ресурс по всему «парку» однотипных образцов на 10 – 25 % (в зависимости от уровня напряжений).

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП 2.1.1.3397),  при поддержке РФФИ (проект №10-01-00644-а).

Литература

1. М.В. Шершнева Математическое моделирование надежности элементов стержневых конструкций в условиях ползучести по деформационному критерию отказа / В сб.: Актуальные проблемы современной науки: Тр. 4-го международн. Форума молодых уч. — Самара: СамГТУ, 2008 — Т. 1 – 3: Математика. Математическое моделирование. Механика. — С. 244 – 251.

2. Ю.П. Самарин, Г.А. Павлова, Н.Н. Попов  Оценка надежности стержневых конструкций по критерию деформационного типа // Проблемы машиностроения и надежности машин, 1990. — №4. — С. 63 – 67.