МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО УПРОЧНЁННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ДЕФОРМАЦИЯМ

# Вакулюк В.С., Сазанов В.П., Филиппов А.А.

Самара, Россия

Исследовано влияние глубины концентратора, наименьшего и наибольшего поперечных размеров на распределение остаточных напряжений в детали прямоугольного поперечного сечения с V-образными симметричными надрезами. Расчёты остаточных напряжений проводились методом конечных элементов по изотропным первоначальным деформациям поверхностного слоя детали для случая плоской деформации. В силу симметрии на конечные элементы разбивалась четвёртая часть детали (рис. 1).

Расчёты проводились для радиуса впадины концентратора = 0,25 мм и = 0,5 мм, угла раскрытия концентратора = , размера = 6,25 мм.  Наименьший   и  наибольший  поперечные   размеры   детали  изменялись  в  пределах: = 0,8 – 2,0 мм и = 1,6 – 4,2 мм. Во всех рассматриваемых случаях толщина слоя  с первоначальной деформацией (на рис.1 этот слой затемнён) задавалась равной 0,2 мм и постоянной по контуру детали. В исследовании принималось: модуль продольной упругости  МПа, коэффициент Пуассона , однородная первоначальная деформация .

Результаты расчётов главных остаточных напряжений  представлены на рис. 2 и 3, где показано влияние глубины концентратора  и наименьшего размера  на остаточные напряжения в минимальном сечении детали (сплошные линии – R = 0,5 мм, пунктирные – R = 0,25 мм) из данных рис. 2 и 3 следует, что начиная с некоторой глубины концентратора  упрочнение периферийной по отношению к наименьшему сечению области детали практически не оказывает влияния на распределение остаточных напряжений  во впадине. Уменьшение размера  ведёт к падению остаточных напряжений в минимальном сечении. Необходимо отметить, что при уменьшении  остаточные напряжения для различных значений наибольшего поперечного размера  сближаются (рис. 3).

| Рис.1 | Рис.2 | Рис.3 |
| --- | --- | --- |

Таким образом, проведённые расчёты показывают, что глубина V-образного надреза в детали прямоугольного поперечного сечения оказывает существенное влияние на распределение остаточных напряжений в области концентратора, что необходимо учитывать при прогнозировании сопротивления усталости деталей [1].

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию (проект РНП.2.1.1/3397).

Литература

1. В.Ф. Павлов. Влияние характера распределения остаточных напряжений по толщине поверхности слоя детали на сопротивление усталости. Известия вузов. Машиностроение.– 1987. – №7. – С. 3–6.