О ВЗАИМОВЯЗИ МИКРО - И МАКРОСТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СЖАТИИ ЩГК.

Надежкин М.В., Баранникова С.А., Зуев Л.Б.

Томск, Россия

Исследование макроскопической локализации пластической деформации в [1] проводилось на металлических ГЦК, ОЦК и ГПУ моно- и поликристаллах при одноосном растяжении. В продолжение исследований возникает необходимость изучения процессов макролокализации деформации на неметаллических образцах, а именно – щелочно-галоидных кристаллах, механические свойства которых хорошо изучены и, используемых в качестве модельных материалов для построения теории прочности и пластичности.

Образцы ЩГК выкалывались из монокристаллических буль по плоскостям спайности и деформировались сжатием на универсальной испытательной машине -«Instron-1185» при 300 K, вдоль длинной оси образца [001] со скоростью 1.6·10-6 м/с. Исследования параметров локализации деформации проводились с помощью метода двухэкспозиционной спекл-фотографии, заключающегося в вычислении полей векторов перемещений r(x;y) на поверхности нагружаемого образца и последующем численном дифференцировании по координатам x и y для определения продольных εxx, поперечных εyy, сдвиговых εxy и поворотных ωz компонент тензора пластической дисторсии βij = r(x, y). Получаемые количественные данные по распределению компонент локальных деформаций позволяют проследить кинетику деформирования материала от начала нагружения вплоть до образования макроскопических трещин и разрушения.

Известно [1], что на стадиях линейного деформационного упрочнения в металлических материалах при растяжении образуется система эквидистантно расположенных очагов макролокализации деформации (автоволн локализации), которые движутся со скоростями Vaw = 10−510−4 м/с, и длиной автоволн λ ≈310 мм. В [1] было установлено существование инвариантного произведения макроскопических характеристик пластического течения (скорости Vaw и длины автоволны λ) и микроскопических параметров кристаллической структуры материала (расстояния между плотноупакованными плоскостями кристаллов d и скорости упругих поперечных волн V).

λVaw=12dV						(1)

Методом двухэкспозиционной спекл-фотографии для ЩГК были оценены скорости движения автоволн локализации деформации на линейных стадиях пластического течения, которые составили для образцов NaCl – Vaw = 7,7·10−5 м/с, KCl – Vaw = 6·10−5 м/с и для LiF – Vaw = 8,5·10−5 м/с. Порядок величин соответствует значениям скоростей движения очагов локализации на линейных стадиях пластического течения, наблюдаемых в металлах (Vaw = 10−510−4 м/с). Эволюция зон локализации пластического течения при сжатии образца кристалла LiF приведена на рисунке 1. После предела текучести на стадии I в образце происходит зарождение и движение уединенного очага локализации деформации (прямая 1), затем на стадии II - движение двух очагов пластической деформации (прямые 1,2), которые на стадии III кривой течения останавливаются (1',2'), и система представляет собой уже 4 неподвижных очага локализации (1',2',3,4), сохраняющихся при дальнейшем сжатии вплоть до растрескивания образца.

Рисунок 1. Кривая пластического сжатия LiF и соответствующая диаграмма положений очагов локализации деформации в интервале общей деформации εtot ≈ 0,2−4,5 %. σ(ε) — кривая нагружения; x(t) — положение координат очагов локализации деформации вдоль оси образца с течением времени (1,2 —подвижные очаги, 1',2',3,4 —неподвижные очаги.

В результате анализа полученных методом двухэкспозиционной спекл-фотографии данных о локализации пластической деформации были измерены значения длин волн (пространственный период), который для NaCl составила λ ≈ 41 мм, для KCl –– λ ≈ 3,51 мм и для LiF – λ ≈ 51 мм [2,3]. На рисунке 2 представлена картина локализации пластической деформации в виде распределений локальных деформаций εxx(x,y) в кристалле NaCl на линейной стадии деформационного упрочнения при общей деформации εtot = 3,7%.

Рисунок 2. Очаги локализации εxx в кристалле NaCl на линейной стадии деформационного упрочнения εtot = 3,7%.

В настоящей работе удалось установить справедливость соотношения (1) для кристаллов NaCl, KCl и LiF. По экспериментальным значениям параметров локализации пластической деформации было определено инвариантное произведение равное произведению соответствующих микроскопических характеристик исследуемых кристаллов [4] для исследуемых ЩГК (табл. 1).

Таблица 1.

Параметры локализации пластической деформации и кристаллической решетки на стадии линейного деформационного упрочнения в металлах [1] и ЩГК

| Величина | Cu | Zn | Zr | Ti | V | α-Fe | γ-Fe | Sn | NaCl | KCl | LiF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2λ⋅Vaw | 7,2 | 7,44 | 3,84 | 7,0 | 5.6 | 5,1 | 4,48 | 4,68 | 6,16 | 6,0 | 8,5 |
| dср⋅Vt | 4,78 | 5,22 | 5,53 | 6,63 | 6.06 | 6,87 | 6,74 | 5,29 | 7,5 | 6,96 | 8,82 |

Полученный результат подтверждает единую природу волновых процессов, характерных для линейных стадий деформационного упрочнения, как металлических материалов, так и ЩГК.

Смысл соотношения (1) заключается в количественной связи автоволновых характеристик (Vaw и λ) с характеристиками кристаллов (d и V). А соответствующие произведения левой и правой части могут рассматриваться качестве инвариантов упругих и пластических деформационных процессов в твердом теле.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований по проекту № 14-08-31608.

Литература

1. Л.Б. Зуев, В.И. Данилов, С.А. Баранникова. Физика макролокализации пластического течения. Новосибирск: Наука, 2008. 327 с.

2. Баранникова С.А., Надежкин М.В., Зуев Л.Б. О локализации пластического течения при сжатии кристаллов NaCl и KCl // ФТТ. – 2009. – Т. 51. – № 6. – С. 1081–1086.

3. Баранникова С.А., Надежкин М.В., Зуев Л.Б. О локализации пластической деформации при сжатии кристаллов LiF // ФТТ. – 2010. – Т. 52 – № 7. – С. 1291–1294.

4. Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов. – М.: ГИФМЛ, 1961. – 863 с.